|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Группа по типу материала** | Краска |
| **2** | **Официальное название** | **МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ** |
| **3** | **Название продукта** | МЕГАПОЛИС ИНТЕРЬЕРНАЯ |
| **4** | **Цена** |  |
| **5** | **Колеровочная база** | База А – для светлых тонов  База С – для насыщенных тонов |
| **6** | **Краткое описание продукта** | Матовая водоразбавляемая краска для стен, экологичная, можно использовать в детских комнатах, детских садах, школах, во всех видах медицинских учреждений, выдерживает влажную уборку без моющих средств. |
| **7** | **Описание продукта** | Густая жидкость белого цвета без запаха. |
| **8** | **Фасовка** | 15 кг |
| **9** | **Область применения продукта** | Внутренние работы |
| **10** | **Назначение продукта** | Используется для финишной окраски стен, потолков и других элементов интерьера, в сухих помещениях. |
| **11** | **Свойства продукта при нанесении** | При нанесении в два слоя укрывает поверхность, полностью скрывая все оптические неровности (пятна и т.п.). |
| **12** | **Свойства продукта после нанесения** | Обеспечивает надежное сцепление с основанием. Обладает влагостойкостью, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Образует экологически чистое покрытие. |
| **13** | **Внешний вид** | Допускается не большая шагрень, совершенно матовое покрытие, без полос и стыков, белое или колерованное. |
| **14** | **Эксплуатационно-потребительские характеристики получаемого покрытия** | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, ГОСТ 9.403-80, метод А – не менее 24 часов  Стойкая к мытью  Адгезия– 1 балл  Колеровка – по тон-картам NCS INDEX (2050 цветов), RAL (210 цветов)  Блеск – матовый |
| **15** | **Технические характеристики продукта** | Состав продукта Акриловая дисперсия модифицированная стиролом, наполнители, пигменты, добавки, вода  Необходимый расход в 2 слоя – от 300 г/м.кв.  Время высыхания (200С) - на отлип – 60 мин, можно наносить следующий слой - 8 часов, готово к эксплуатации – 72 часа  Срок хранения – 12 месяцев  Условия хранения и транспортировки – в плотно закрытой таре при температуре 5-35 0С в сухом месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. |
| **16** | **Способ применения** | Условия при нанесении.  Температура воздуха – +5-35 0С  Температура поверхности – +5-35 0С  Относительная влажность воздуха – не выше 80 % (оптимальная 60%)  Влажность поверхности (по методу пленки) – сухая (без конденсата)  Подготовка поверхности  Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей.  Нанести один слой грунтовки ВД-06И  Рекомендуемый инструмент  Валик из микрофибры Кисть макловица из синтетической щетины  Краскопульт  Нанесение.   1. Тщательно перемешать краску перед нанесением. При необходимости разбавить не более 10% теплой (20 0С) водопроводной водой. 2. Краску наносить увлажненным инструментом в два этапа: а) окраска углов и примыканий к не окрашиваемым поверхностям (отбивка); б) окраска основной поверхности. Рекомендуется окрашивать поверхность, не прерывая работ. Для обеспечения гладкости и однотонности покрытия рекомендуется наносить краску в два слоя. |
| **17** | **Очистка инструмента** | Инструмент очистить теплой водой с мылом сразу по окончании работ |
| **18** | **Меры предосторожности при работе с продуктом** | Краска пожаровзрывобезопасна и не требует специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. При попадании в глаза – промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу. |
| **19** | **Утилизация отходов** | Использованные банки плотно закрыть и выбросить в контейнер с бытовыми отходами. Использованные инструменты и ветошь выбрасывать, предварительно упаковав в плотный полиэтиленовый пакет. |
| **20** | **Гарантийные обязательства** | Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Компания ООО «Полимер Мегаполис» не несет ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению |