|  | ООО «Полимер Мегаполис» |
| --- | --- |
|  | 117525 г. Москва, ул. Днепропетровская д.3, кор.5 |
|  | тел./факс: (495) 968-58-24 E-mail: polimermegapolis@mail.ru www.multi-flex.ru |

Краска водно-дисперсионная  акриловая «МЕГАПОЛИС» КМ-1

ТУ 2316-004-75560142-09

10 лет на фасадах в умеренном климате

Для окраски фасадов и для внутренних работ. В том числе во влажных помещениях и в помещениях с режимом влажной дезинфекции.

- после высыхания образует ровную матовую поверхность; легко наносится, тиксотропная, не стекает с валика, не полосит.

- экологичная краска, без запаха, без растворителей, не выделяет вредных веществ. Можно применять в детских и медицинских учреждениях;

- обладает высокой водо- и атмосферостойкостью;

- имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным и др.минеральным поверхностям. Успешно применяется на объектах культурного наследия;

- обладает хорошей стойкостью к статическому воздействию воды;

- обладает высокой стойкостью к мокрому истиранию;

- образует "дышащее" паропроницаемое покрытие;

- обладает хорошей укрывистостью;

- светостойкая (наши пигменты не выгорают на солнце в процессе эксплуатации);

- колеровка по NCS, RAL, Московской палитре; идеальный подбор цвета под ранее окрашенные поверхности;

- гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Подготовка поверхности Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.

Расход 400 г/м2 в два слоя на ровную поверхность

Способ нанесения Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 3 часа.

Разбавитель Вода, не более 10%.

Время высыхания До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

Сухой остаток Не менее 60%

Плотность 1,4 г/см³

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +35°С.

Не рекомендуется Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +5°С.