|  | СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВД-06И |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 2257-003-75560142-06 |  |  |
| Область применения. Обработка цементных, бетонных и других минеральных поверхностей, дерева, ОСП, гипсокартона перед нанесением краски, штукатурок, шпатлевок, ровнителей для полов, клея. Обработка искусственного и натурального камня для увеличения долговечности и защиты от разрушения. Особенно грунтовка рекомендуется для укрепления осыпающихся, мелящих поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Технические характеристики. Акриловый Грунтовочный состав ВД-06И представляет собой водную дисперсию на основе синтетических латексов. Глубоко проникает в поверхность, связывает между собой не агрегированные твердые частицы и укрепляет ее, оказывает антисептическое действие. Тем самым повышается эффективность следующей операции нанесения клея или краски, снижается их расход и повышается прочность сцепления с поверхностью бетона. Укрепляет поверхность, повышает долговечность отделки. Состав не содержит органических растворителей, не имеет запаха, не токсичен и безопасен в пожарном отношении. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Состав наносят на сухую бетонную или цементную поверхность с помощью валика, кисти или краскопульта. Во время нанесения необходимо следить за равномерностью распределения состава. Состав наносят за один проход. Расход состава 80-100 г/м2. Все работы по нанесению вести при температуре не ниже плюс 5 0С. Время высыхания не более 20 мин при температуре окружающего воздуха +20 0С. С возрастанием температуры продолжительность сушки сокращается. О высыхании состава можно судить по отсутствию «мокрого» блеска обработанной поверхности. По окончании работы инструмент отмыть водой. Хранение. Хранить состав следует при температуре +5-40 0С в плотно закрытой таре не ближе 1,5метров от отопительных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не допускается замораживать состав. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. |  |  |  |
|  | Продукция ООО "Полимер Мегаполис" | (495) 968-58-24 |  |