# Сварочные электроды Austrian 2155

Основное назначение сварочных электродов. Электроды марки Austrion 2155  E432 по ISO 2560 предназначены для сварки углеродистых и низколегированных сталей.

Сварочные электроды Austrion 2155 предназначены для сварки стыковых, угловых и нахлесточных швов металлоконструкций из металла толщиной от 1мм до 8мм, во всех пространственных положениях. Возможно использование электродов для сварки корневого шва металла большей толщины.

Электроды Austrion 2155 обладают более высокими сварочно-технологическими свойствами при сравнении с электродами марки АНО-21, это легким возбуждением и стабильным горением дуги при сварке от источника питания с напряжением холостого хода не менее 50 вольт, легкой отделимостью шлаковой корки, малыми потерями металла от разбрызгивания, хорошим формированием металла шва при сварке во всех пространственных положениях.

ISO 2560 : E432RR11

AWS А5.1 : E6013

EN 499 : EH E382RC11

Характеристики плавления сварочных электродов при сварке

Сварочная дуга							    - легкое возбуждение

- стабильное горение

Разбрызгивание 	- малое

Формирование шва 	- хорошее

Отделимость шлаковой корки	- хорошая

Коэффициент наплавки	- 8,2 г/А·ч

Коэффициент разбрызгивания	- 2,0 ÷ 3,0 %

Выход металла	- 67 ÷ 69 %

Расход электродов на 1 кг

наплавленного металла	- 1,58 кг

Механические свойства металла шва сварочных электродов при сварке, не менее

| Для уровня качества электродов | Металла шва или наплавленного металла |  |  | Сварного соединения, выполненного электродами менее Ø3мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Относит. удлинение % | Ударная вязкость, кг/см2 | Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Угол загиба, град. |
| Обыкновенного | Не менее |  |  |  |  |
|  | 46 | 18 | 8 | 46 | 150 |

Химический состав наплавленного металла сварочных электродов при сварке, %

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор |
| 0,10 | 0,30 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,045 |

Рекомендуемые значения тока сварочных электродов при сварке (А)

| Диаметр электрода, мм | Сила тока, А |  |  |  | Напряжение дуги, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнее | Вертикальное /снизу-вверх/ | Вертикальное /сверху-вниз/ | Потолочное |  |
| 2 | 45÷70 | 60÷80 | 45÷65 | 45÷70 | 22÷25 |
| 2,5 | 50÷80 | 65÷90 | 50÷80 | 65÷90 | 22÷25 |
| 3 | 75÷125 | 90÷130 | 75÷110 | 85÷120 | 24÷28 |

Сварка - положения сварочных электродов

Содержание влаги в покрытии электродов, перед использованием – не более 0,7 %.

В случае увлажнения (длительного хранения), необходимо провести прокаливание (сушку) электродов при температуре 120ºС в течение 40 минут.

Упакованные электроды хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +15оС.