Многоцелевая синяя смазка

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая смазка на основе минерального базового масла для узлов трения, работающих в условиях высоких нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для долговременного смазывания в подшипниках оборудования

- в спецтехнике строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки.

ОТРАСЛИ

- Автотранспорт

- Спецтехника

- Сельское хозяйство

- Машиностроение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает смазывание в диапазоне температур от -30 °C до +140 °C.

- Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и стойкость к окислению.

- Защищает узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.

- Высокая несущая способность – защита от износа и задиров.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатели | Норма |
| --- | --- |
| DIN 51502 | KP2K-30 |
| Вид | Однородная смазка |
| Диапазон рабочих температур | -30 °C до +140 °C |
| Цвет | Синий |
| Базовое масло | Минеральное |
| Загуститель | Полимочевина |
| Температура каплепадения, °С , не ниже | 200 |
| Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 10,0 |
| Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/c | 160 |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |
| Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах | 265- 295 |
| Диаметр пятна износа, мм | 0,48 |
| Нагрузка сваривания(Рс), Н , не менее | 2400 |