# C:\Users\Администратор\Desktop\РЯЗАНЬ\Логотип ЛИК с фоном.png

# КЛЕЙ «ЛИКстронг УМ-7».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | Клей акриловый на водной основе. Морозостойкий. |
| **Область применения** | Предназначен для приклеивания самых разнообразных гибких напольных покрытий, в том числе линолеума бытового из ПВХ безосновного, на вспененной, ворсовой или тканой подоснове, на ТЗИ основе, ковровых покрытий на джутовой и резиновой основе, а также виниловых, ковровых и пробковых плиток к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, фанера, ДСП, ДВП). Пригоден для наклеивания стеклообоев и других тяжёлых типов настенных покрытий. |
| **Свойства** | * не содержит летучих растворителей. * морозостойкий * обладает низким содержанием воды. * при затвердевании не подвергается усадке. * обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание. * легко наносится. * пожаро- и взрывобезопасен. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Расход** | 300 - 400 г/м². |
| **Сухой остаток** | Не менее 70%. |
| **Плотность** | Не менее 1,5 кг/л. |
| **Разбавитель** | Вода. |
| **Время схватывания** | Схватывание происходит через 30 минут. Набор прочности через 24 часа. |
| **Цвет** | Белый. |
| **Хранение** | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается пять циклов замораживания до температуры -40°С с последующим оттаиванием при комнатной температуре. После размораживания тщательно перемешать. |
| **Срок годности** | 12 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке. |
| **Фасовка** | 30 кг. |

|  |  |
| --- | --- |
| КЛЕЙ «ЛИКстронг УМ-7». ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** | |
| **Требования к основанию** | Основание должно быть ровное, сухое, впитывающее влагу, очищенное от грязи, песка, пыли и жиров (например, выдержанная цементная стяжка, фанера, ГВЛ, ДСП). Не рекомендуется укладка покрытия непосредственно на загрунтованную поверхность основания из-за уменьшения впитывающей способности основания. |
| **Применение** | Перед приклеиванием напольное покрытие раскроить в соответствии с местом приклеивания и выдержать на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов. Клей тщательно перемешать. Нанести мелким зубчатым шпателем (А2, А3 - для линолеума, В1, В2 - для ковролиновых покрытий) на всю площадь основания. Температура основания должна быть не ниже +15°С. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Через 10-15 минут уложить покрытие и тщательно прикатать от центра к краям. Схватывание происходит в течение 30 минут. Набор прочности клеевого соединения 24 часа.  Сварку стыков линолеума производить не ранее, чем через 48 часов. |
| **Очистка инструментов** | Рабочие инструменты промыть водой. |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.  Не смешивать с растворителями.  Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.  Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки клея не выливать в канализацию и водоемы. |