*Технические характеристики продукта*

**KÖRTLINGER PU-807**

Однокомпонентный полиуретановый клей для металлических углов.

 Kortlinger PU-807- это однокомпонентный нейтральный полиуретановый клей с продленным временем вулканизации.

 ∎ Области применения

1. Используется для склеивания углов при изготовлении окон и дверей из алюминиевых сплавов.

2. Может использоваться для склеивания анодированных алюминиевых профилей с напылением, дерева, металла, стекловолокна, твердого пластика и других материалов;

3.Может использоваться для склеивания композитных систем дерево/алюминий

∎ Основные характеристики

1. Отличная адгезия к различным материалам, таким как дерево, строительные материалы, керамика, металлы, термореактивные пластики/пластмассовые изделия

2. Длительное время образования пленки

3. При нанесении продукта в процессе отверждения он слегка вспенивается

4. Используется для склеивания уголков из алюминиевого сплава и полостей профиля в дверных и оконных конструкциях из алюминиевого сплава с анодированным или порошковым покрытием.

5. Подходит для склеивания деревянных дверей, окон и проемов, например, для склеивания дверных карманов

6. Может использоваться для склеивания древесно-алюминиевых композитных систем

∎ Таблица технических данных

СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Внешний вид - Визуально полупрозрачный, бежевый

Вулканизация – от влажности воздуха

Экструдируемость, мл/мин ≥100

Время отверждения, мин. - 50

Скорость отверждения, мм/сут - 4

Содержание твердых частиц, % ≥95

Твердость по Шору A - 50-60

Предел прочности при растяжении, Мпа ≥5

Относительное удлинение при разрыве, % 300

Прочность на сдвиг, Мпа ≥2

Рабочая температура, ℃ -40 ~ +90

Примечание: Результаты испытаний при температуре 23 ℃ и относительной влажности 50 %;

∎ Указания по применению

 Эксплуатация

1. На склеиваемой поверхности не должно быть масляных пятен и других загрязнений.

2. Отрежьте головку герметизирующей трубки, нанесите в углубление однокомпонентный клей для склеивания уголков (убедитесь, что количество выдавленного клея составляет 20 г), а затем сбрызните водой.

3. Вставьте угловой штифт и несколько раз вытяните его, чтобы убедиться, что клей равномерно нанесен на угловой штифт.

 4. Установите другой концевой профиль, подключите его к розетке и несколько раз отсоедините от розетки.

 5. Верхний комплект угловых машин упирается в углы.

 6. Используйте неокрашенную хлопчатобумажную ткань или бумажное полотенце, смоченное в чистящем средстве, и протрите остатки клея по углам окна в том же направлении.

 ∎ Упаковка и хранение

 Технические характеристики упаковки:

310 мл/тюба алюминий

 Условия хранения:

Рекомендуемая температура хранения: 15 ℃ -30 ℃

Срок годности (в закрытой оригинальной упаковке): 12 месяцев

 Транспортировка: защищайте от влаги, дождя, солнца, высоких температур, храните вдали от источников тепла, обращайтесь с ними осторожно, не сжимайте и не ударяйте друг о друга.

Внимание

Быстро высушите и храните в недоступном для детей месте; Избегайте попадания в глаза и на кожу до высыхания. При случайном попадании на кожу сначала протрите мыльной водой или спиртом, а затем промойте чистой водой. При попадании в глаза сначала промойте большим количеством воды и, при необходимости, немедленно обратитесь к врачу.

∎ Гарантия и ответственность

Все свойства продукта и сведения о его применении основаны на информации, которая считается надежной и точной. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Советы, которые мы даем, неприменимы в

* **Техническая поддержка**

E-mail компании, продажи:

sales@kortlinger.com

+7-925-208-11-61