# Сварочные электроды УОНИ-13/55

Справочная информация по сварочным электродам УОНИ-13/55 и их модификациям. Электроды УОНИ-13/55 и электроды УОНИ 13/55СМ предназначены: сварка углеродистых и низколегированных сталей.

Основное назначение сварочных электродов. Электроды марки УОНИ-13/55 и электроды марки УОНИ-13/55СМ предназначены для ручной дуговой сварки особо ответственных металлоконструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.

Э50А – УОНИ-13/55 – ø3 – УД / Е514 – Б20   ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75

| ГОСТ 9466-75 | AWS А5.1 : E7015 |
| --- | --- |
| ГОСТ 9467-75 | DIN E5140B10 |
| ТУ У 05416923.015-96 | ISO 2560 : E514B26 |
| ТУ 1272-036-48265127-2009 | EH 499 : E383B22H10 |

Характеристики плавления сварочных электродов при сварке
Коэффициент наплавки, г/А ч - 9,0 (ГОСТом 9466-75 не регламентируется)
Расход электродов (для ø3,0мм) на 1 кг наплавленного металла, кг - 1,7

Механические свойства металла шва сварочных электродов при сварке, не менее

| Относительное удлинение, % | 20 |
| --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву, МПа | 490 |
| Ударная вязкость, Дж/см2 (кгс/см2) | 127,4 (13) |

Содержание влаги в покрытии электродов, перед использованием – не более 0,3 %.

В случае увлажнения /длительного хранения/, необходимо провести прокаливание (сушку) электродов при температуре 320÷350ºС.

Упакованные электроды хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +15оС.

Химический состав наплавленного металла сварочных электродов при сварке, %

| Углерод | не более 0,110 |
| --- | --- |
| Сера | не более 0,030 |
| Фосфор | не более 0,030 |
| Марганец | 0,60÷1,20 |
| Кремний | 0,20÷0,50 |

Сварка - положения сварочных электродов

Рекомендуемые значения тока сварочных электродов при сварке (А)

| Диаметр, мм | Положение шва |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 3,0 | 80÷100 | 70÷90 | 70÷90 |
| 4,0 | 130÷160 | 130÷140 | 130÷140 |
| 5,0 | 180÷210 | 160÷180 |  |

Расшифровка обозначения

Э50А – УОНИ-13/55 – Ø3 – УД / Е514 – Б20   ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75

Где,

Э50А – тип сварочного электрода (для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50кгс/мм2, когда к металлу сварных швов предъевляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости (по ГОСТ 9467-75).

УОНИ 13/55 – марка сварочных электродов.

Ø3 – диаметр сварочного электрода, мм.

У – сварка углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 60кгс/мм2 (условное обозначение назначения сварочного электрода по ГОСТ 9466-75).

Д – с толстым покрытием (условное обозначение по ГОСТ 9466-75), при 1,45<D/d≤1.80.

Е514 – группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва по ГОСТ 9467-75 (51 – min временное сопротивление разрыву σв = 510Н/мм2 (52кгс/мм2); 4 – min относительное удлинение, σв = 20% и min температура Тк=-40ºС, при которой ударная вязкость метала шва и наплавленного металла (при испытании образцов типа IX по ГОСТ 6996-66) составляет не менее 3,5 кгс*м/см2).

Б – основное покрытие (условное обозначение по ГОСТ 9466-75).

2 – сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз (условное обозначение по ГОСТ 9466-75).

0 – сварка постоянным током обратной полярности (условное обозначение по ГОСТ 9466-75).