# Сварочные электроды МР-3С

Основное назначение сварочных электродов. Электроды марки TIGARBO МР-3С тип Э46 по ГОСТ 9467-75 предназначены для сварки ответственных конструкций из малоуглеродистых сталей. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, переменным или постоянным током обратной полярности. Электроды МР-3С обладают более высокими сварочно-технологическими свойствами при сравнении с электродами марки МР-3, это легким возбуждением и стабильным горением дуги при сварке от источника питания с напряжением холостого хода не менее 50 вольт, легкой отделимостью шлаковой корки, малыми потерями металла от разбрызгивания, хорошим формированием металла шва при сварке во всех пространственных положениях.

Электроды изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 и технологической инструкции.

Э46-МР-3С-d-УД

——————————— ГОСТ 9466, ГОСТ 9467

Е 430/3/-Р 26

| ГОСТ 9466-75 | ISO 2560 : E432RR26 |
| --- | --- |
| ГОСТ 9467-75 | AWS А5.1 : E6013 |
| ТУ 1272-033-48265127-2009 | EH 499 : E382RC22 |

Характеристики плавления сварочных электродов при сварке
Устойчивость дуги                                                              - высокая

Разбрызгивание                                                                   - умеренное

Формирование шва                                                             - отличное

Отделимость шлаковой корки                                           - хорошая

Коэффициент наплавки                                                      - 8,5 г/А·ч

Коэффициент разбрызгивания                                          - 8 ÷ 13 %

Выход металла                                                                    - 65 ÷ 68 %

Расход электродов на 1 кг наплавленного материала     - 1,7 кг

Химический состав наплавленного металла сварочных электродов при сварке, %

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор |
|  |  |  | Не более |  |
| 0,08÷0,12 | 0,07÷0,20 | 0,50÷0,80 | 0,040 | 0,045 |

Механические свойства металла шва сварного соединения при нормальной температуре:

| Временное сопротивление разрыву, кгс/м2, не менее | 46 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение, % не менее | 18 |
| Ударная вязкость, кгс/см2, не менее | 8 |

Режим сварки

Род тока - переменный, постоянный обратной полярности

Длина дуги - короткая, средняя

Напряжение холостого хода источника питания - 60÷80 вольт

Рекомендуемые значения тока сварочных электродов при сварке (А)

| Диаметр электрода, мм | Сила тока, А |  |  | Напряжение дуги, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение шва |  |  |  |
|  | Нижнее | Вертикальное /снизу-вверх/ | Потолочное |  |
| 2 | 50÷90 | 50÷70 | 50÷70 | 20÷23 |
| 2,5 | 60÷110 | 60÷90 | 60÷90 | 20÷23 |
| 3 | 90÷140 | 90÷110 | 90÷110 | 20÷23 |
| 4 | 150÷220 | 150÷180 | 150÷180 | 22÷25 |
| 5 | 170÷260 | 170÷200 | - | 22÷25 |
| 6 | 220÷290 | - | - | 24÷28 |

Содержание влаги в покрытии электродов, перед использованием – не более 1,0 %.

В случае увлажнения /длительного хранения/, необходимо провести прокаливание (сушку) электродов при температуре 150÷180ºС.

Упакованные электроды хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +15оС.

Расшифровка обозначения

Э46-МР-3С-d-УД

——————————— ГОСТ 9466, ГОСТ 9467

Е 430/3/-Р 26

где Э46 - тип электрода;

МР-3С - марка электрода;

d - диаметр электрода;

У - для сварки углеродистых и низколегированных сталей;

Д - с толстым покрытием;

43 - временное сопротивление разрыву в состоянии после сварки при нормальной температуре не менее 46 кгс/мм2;

О - относительное удлинение менее 18%;

/3/ -ударная вязкость наплавленного металла αн45 /при температуре - 20оС/, не менее 3,5 кгс·м/см2;

Р - рутиловое покрытие;

2 - для сварки во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз;

6 - для сварки на постоянном токе обратной полярности или переменном токе от источника питания с напряжением холостого хода 60÷80±5В;