# Сварочные электроды АНО-21

Основное назначение сварочных электродов. Электроды марки АНО-21 тип Э46 по ГОСТ 9467-75 предназначены для сварки конструкций из углеродистых  сталей по ГОСТ 380-2005 (Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления – ''КП'', ''ПС'', ''СП'') и ГОСТ 1050-88 (05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10, 10пс, 15кп, 15пс, 15, 20пс, 20кп, 20).

Сварочными электродами АНО-21 øø2, 2,5 и 3мм возможно сваривать стыковые, угловые и нахлесточные швы металлоконструкций из металла толщиной 1÷5мм, во всех пространственных положениях. Возможно использование электродов для сварки корневого шва металла большей толщины.

Электроды АНО-21 обладают высокими сварочно-технологическими свойствами: легким возбуждением и стабильным горением дуги при сварке от источника питания с напряжением холостого хода не менее 50 вольт, легкой отделимостью шлаковой корки, малыми потерями металла от разбрызгивания, хорошим формированием металла шва при сварке во всех пространственных положениях.

Э46-АНО-21-d-УД

——————————— ГОСТ 9466, ГОСТ 9467, ТУ 1272-033-48265127-2009

Е 430/3/-Р 11

| ГОСТ 9466-75 | ISO 2560 : E432RR11 |
| --- | --- |
| ГОСТ 9467-75 | AWS А5.1 : E6013 |
| ТУ 1272-033-48265127-2009 | EN 499 : EH E382RC11 |

Характеристики плавления сварочных электродов при сварке

Сварочная дуга							    - легкое возбуждение

- стабильное горение

Разбрызгивание 	- малое

Формирование шва 	- хорошее

Отделимость шлаковой корки	- хорошая

Коэффициент наплавки	- 7,0 ÷ 8,0 г/А·ч

Коэффициент разбрызгивания	- 2,0 ÷ 4,0 %

Выход металла	- 63 ÷ 68 %

Расход электродов на 1 кг

наплавленного металла	- 1,65 кг

Механические свойства металла шва сварочных электродов при сварке, не менее

| Для уровня качества электродов | Металла шва или наплавленного металла |  |  | Сварного соединения, выполненного электродами менее Ø3мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Относит. удлинение % | Ударная вязкость, кг/см2 | Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Угол загиба, град. |
| Обыкновенного | Не менее |  |  |  |  |
|  | 46 | 18 | 8 | 46 | 150 |

Химический состав наплавленного металла сварочных электродов при сварке, %

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор |
| 0,10 | 0,30 | 0,50 – 0,80 | 0,040 | 0,045 |

Рекомендуемые значения тока сварочных электродов при сварке (А)

| Диаметр электрода, мм | Сила тока, А |  |  |  | Напряжение дуги, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнее | Вертикальное /снизу-вверх/ | Вертикальное /сверху-вниз/ | Потолочное |  |
| 1,6 | 50÷75 | 50÷70 | 50÷70 | 50÷70 | 20÷23 |
| 2 | 50÷90 | 70÷90 | 50÷70 | 50÷70 | 22÷25 |
| 2,5 | 60÷100 | 80÷100 | 60÷90 | 70÷100 | 22÷25 |
| 3 | 90÷140 | 100÷130 | 80÷110 | 90÷120 | 24÷28 |
| 4 | 150÷200 | 150÷180 | 120÷140 | 130÷180 | 26÷29 |

Сварка - положения сварочных электродов

Содержание влаги в покрытии электродов, перед использованием – не более 0,9 %.

В случае увлажнения /длительного хранения/, необходимо провести прокаливание (сушку) электродов при температуре 120ºС в течение 40 минут.

Упакованные электроды хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +15оС.

Расшифровка обозначения

Э46-АНО-21-d-УД

——————————— ГОСТ 9466, ГОСТ 9467, ТУ 1272-033-48265127-2009

Е 430/3/-Р 11

где Э46 - тип электрода;

АНО-21 - марка электрода;

d - диаметр электрода;

У - для сварки углеродистых и низколегированных сталей;

Д - с толстым покрытием;

43 - временное сопротивление разрыву в состоянии после сварки при нормальной температуре не менее 46 кгс/мм2;

О - относительное удлинение менее 18%;

/3/ -ударная вязкость наплавленного металла αн45 /при температуре -20оС/, не менее 3,5 кгс м/см2;

Р - рутиловое покрытие;

1 - для сварки во всех пространственных положениях;

1 - для сварки на постоянном токе любой полярности или переменном токе от источника питания с напряжением холостого хода 50±5В.