ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ В ТРАНСПОРТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**KORTLINGER PU AUTOGLASS**

**ОПИСАНИЕ:**

**KORTLINGER PU-808 AUTOGLASS** — однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждаемый влагой. Обладает отличной адгезией и прочностью. Отсутствие коррозии и высокая скорость полимеризации, экологичность, отсутствие пузырей во время нанесения,

**Идеально подходит для вклеивания ветрового, бокового и заднего стекол в автомобильной промышленности, а также на железнодорожном транспорте.**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

● Высокая скорость отверждения.

● Превосходная адгезия, без грунтовки.

● Отличная экструдируемость и тиксотропность, отсутствие провисания.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Примечания: Все приведенные выше данные были проверены в стандартных условиях при
23 ± 2 ℃, 50 ± 5% относительной влажности.

**Внешний вид /Черная однородная паста/**

**Плотность 1,36**

**Экструдируемость (мл/мин) 75**

**Провисание (мм) 0**

**Время отлипа (мин) 25**

**Скорость отверждения (мм/день) 3,5**

**Содержание нелетучих веществ (%) 97**

**Твердость по Шору А 60**

**Прочность на растяжение (МПа) 5,5**

**Удлинение при разрыве (%) 400**

**Прочность на разрыв (Н/мм) 8,0**

**Прочность на сдвиг (МПа) 2,5**

●Удалите пыль, масло и воду с поверхности оснований.

● Температура окружающей среды 5~35℃, относительная влажность 50~70%.

● Активатор и грунтовка не требуются.

**ХРАНЕНИЕ**

● \ Хранить в закрытом виде в прохладном, сухом месте.

Температура: 5~25℃. Влажность: ≤50% относительной влажности.

Срок хранения картридж 300 мл – 12 месяцев с даты изготовления если целостность упаковки не нарушалась.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

●Беречь от детей.

●Избегайте попадания на кожу и в глаза. При контакте с кожей удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу с мылом и водой.

●При попадании в глаза раздвиньте веки и тщательно промойте их водой, обратитесь к врачу в случае необходимости.

* **Техническая поддержка**
* E-mail компании, продажи: sales@kortlinger.com
* 8-925-208-11-61