«АСАНА ТМ»                                                           Тел:           (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20	                                                (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru                                                  Тел./факс: (495) 336 07 66

http: www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

##### ТМ – Техно СП

##### Щелочной индустриальный водорастворимый очиститель

арт. Щ-10-01/8

ТУ 2383-004-53721969-00

| Назначение | Средство предназначено для очистки и обезжиривания твердых поверхностей: металлических (легированные и низколегированные стали, латунь, медь, чугун, алюминиевые и магниевые сплавы), пластика, резины, стекла, керамики, а также для очистки текстильных, виниловых, ПВХ и других материалов. Эффективно удаляет различные эксплуатационные загрязнения масляно-жирового и нефтяного характера, нагары, копоть. |  |
| --- | --- | --- |
| Область Применения | Рекомендован для очистки и обезжиривания металлических частей, деталей, узлов, агрегатов, различного оборудования при ремонте, производстве и сервисном обслуживании в машиностроении, авиации и транспортной отрасли. |  |
| Свойства | Концентрированное щелочное средство с низким уровнем пенообразования. Обладает хорошим обезжиривающим, эмульгирующим и очищающим действием. Водорастворимое средство, эффективно работает в воде любой жесткости и температуры (15-70С). Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Негорючее обезжиривающее средство. Относится к 4 классу опасности. Средство биоразлагаемо. |  |
| Методические рекомендации по применению |  |  |
| При ручном методе очистки: -рекомендуемые рабочие концентрации средства 2%-5%, -температура рабочего раствора 15-50С, -раствор наносится на обрабатываемую поверхность с помощью щетки, ветоши, аппарата высокого/низкого давления или методом погружения (в случае сильно загрязненных поверхностей рекомендуется дополнительное механическое воздействие). Время экспозиции от 2 до 20 минут, промыть водой, При автоматическом или полуавтоматическом методе очистки: - рекомендуемые рабочие концентрации средства 1%-5%, - температура рабочего раствора 15-70С, - применяется в ультразвуковых ваннах, моечных машинах периодического действия (при струйном обливе/ распылении) |  |  |
| Состав |  | Оптимизированная смесь ПАВ, активные щелочные добавки, комплексообразователь, ингибитор коррозии, растворитель. |
| Внешний вид |  | Прозрачная слабоокрашенная жидкость |
| Плотность |  | около 1,03 г/cм3 при температуре 20°С |
| Значение рН |  | Около 11,5 (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 200С) |
| Меры предосторожности:. - соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами (защитные перчатки, очки); - при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; - не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.. |
| Упаковка |  | Пластиковые, химически стойкие канистры-5л., 10л., 30л., бочки-200л. |
| Условия хранения |  | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от 0 до +300С. Замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства. Допускается выпадение незначительного количества осадка. |
| Гарантийный срок хранения |  | Три года со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. |