ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

| Наименование продукции | Винт DIN 912 |
| --- | --- |
| Типоразмер продукции | М5х20 |
| Наименование фирмы-изготовителя | Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP |
| Наименование страны-изготовителя | Китай |
| Накладная № |  |
| Описание: Винт DIN 912 класса точности А имеет цилиндрическую головку с шестигранным углублением под ключ и неполную метрическую резьбу. Изготовлен из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием. Применяется совместно с гайками для соединения элементов конструкций в строительстве, машиностроении, приборостроении, мебельном производстве и других отраслях. Позволяет создать прочное резьбовое соединение в один уровень с прикрепляемым материалом. Возможно повторное использование винта после демонтажа. |  |

| Параметр | Аналитический метод | Данные |
| --- | --- | --- |
| Класс прочности | ГОСТ 1759.4-87 | 8.8 |
| Допуск по резьбе | ГОСТ 16093-81 | 6H |
| Покрытие | ГОСТ 9.305-84 | Белый цинк 4 мкм |

Результаты испытаний: Продукция соответствует требованиям Сертификата соответствия № РОСС RU 32001.04ИБФ1.ОСП20.14689. Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер	_________________