# Грунтовка ЭП-0199

ТУ 2310-001-84928782-2011

Область применения:  Предназначена для грунтования поверхностей из черных металлов, имеющих коррозию. Используется в системах лакокрасочных покрытий, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные пары и газы. Либо кратковременному обливу кислотами и щелочами. Может использоваться в качестве самостоятельного лакокрасочного покрытия. Срок службы покрытия, состоящего из 3-х слоев грунтовки ЭП-0199-не менее 5 лет.

Особенности: Покрытие на основе грунтовки ЭП-0199 обладает высокой противокоррозионной стойкостью, водостойкостью, стойкостью к минеральным маслам, бензинам, моющим средствам. Допускается нанесение грунтовки по прокорродировавшей поверхности со следами ржавчины при толщине слоя продуктов коррозии до 100 мкм. Грунтовка ЭП-0199 перекрывается эмалями типа УР, ЭП, ХС, ХВ и другими.

Основные характеристики: Материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол.

Цвет: красно-коричневый, серый.

Способы нанесения: пневматическое или безвоздушное распыление, кисть.

Время высыхания до степени 3: при температуре 202С не более 24 часов,

при температуре 602С не более 3 часов,

при температуре 120±5ºС не более 60 минут.

Жизнеспособность при 20ºС: не менее 8 часов.

Теоретический расход грунтовки на один слой:120150 г/м² в зависимости от способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев: -1 в качестве грунтовочного покрытия,

-2-3 в качестве самостоятельного покрытия.

Толщина одного слоя 3060 мкм.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Подготовка поверхности: Поверхность металла должна быть очищена от прокатной окалины и рыхлой пластовой ржавчины ручным или механизированным способом до степени St2 по МС ИСО 8501, масел, грязи, пыли.

Условия нанесения: Перед применением основу грунтовки перемешать до однородной массы. Для приготовления грунтовки, в основу добавить отвердитель и тщательно перемешать в течение не менее 5 минут, после чего выдержать 10-15 минут и повторно перемешать. Перед применением, при необходимости, грунтовка может быть разбавлена до рабочей вязкости толуолом, ксилолом, но не более 15% от массы грунтовки. Подготовленную грунтовку наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35С и относительной влажности воздуха не выше 80%. После высыхания слоя грунтовки в течение 24 часа при 20С, при необходимости, наносят следующие слои грунтовки и затем поверхностный лакокрасочный материал.

Меры предосторожности: Материал огнеопасен! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 35ºС до 35ºС.