
# ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

 MOZER TRANSMISSION 75W-90

#  Полусинтетическое трансмиссионное масло

## Описание продукта

Полусинтетическое трансмиссионное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

## Соответствует требованиям

API GL-4

ZF TE-ML 08

MIL-L-2105

## Область применения

Механические коробки передач, раздаточные коробки и дифференциалы легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники, где рекомендовано применение масел уровня API GL-4 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями международных стандартов.

## Преимущества

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы, а также увеличивая интервал замены смазочного материала.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

## Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Метод испытания** | **Значение** |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052 | 851 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 15,2 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 170 |
| Динамическая вязкость при -40 °С, мПа∙с | ASTM D2983 | 108000 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 210 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -41 |

23.01.2024 Стр. 1/1

Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

606002, Россия, Нижегородская обл.,

г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В

[www.mozer-oil.ru](http://www.mozer-oil.ru/) тел.: (8313) 36-59-30

© Все права защищены.

MOZER — Простое решение для Вашего оборудования.