МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ VMPAUTO ATF DEX-VI

ТУ 19.20.29−045−45540231−2024

Техническое описание продукта

Масло для автоматической коробки передач VMPAUTO ATF Dex-VI специально разработано для автоматических коробок передач в соответствии с требованиями технических спецификаций Dexron VI.

Масло для автоматической коробки передач на основе смеси высокоочищенного гидрокрекингового базового масла и полиальфаолефинов в комбинации с многофункциональным пакетом присадок. Содержит высококачественные модификаторы трения, обеспечивающие плавность работы коробки передач даже при сложных условиях эксплуатации. Низкая температура застывания и высокий индекс вязкости позволяют работать в широком диапазоне температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Повышенная защита деталей коробки передач от износа.

- Эффективная работа при низких температурах благодаря высокому индексу вязкости.

- Устойчивость к окислению и долгий срок службы.

- Эффективная защита черных и цветных металлов от коррозии.

- Высокая механическая стабильность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Осторожно! H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Р280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.  Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Р337+Р311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

| Плотность при 20 °C, г/см³ | 0,836 | ASTM D 4052 |
| --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | 26,4 | ASTM D 7042 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с | 5,8 | ASTM D 7042 |
| Устойчивость к сдвиговым нагрузкам (потеря вязкости) тест KRL 40 ч, 100 °С, % | 3 | Cec L-45-A-99 ASTM D 7042 |
| Динамическая вязкость при -40 °C, мПа*с | 5750 | ISO 9262 |
| Индекс вязкости | 169 | ASTM D 2270 |
| Температура застывания, °C | -49 | ASTM D97 |
| Температура вспышки, °C | > 200 | ASTM D92 |
| Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кг, мм | 0,5 мм | ГОСТ 9490 |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.