**Технические характеристики ленты МФТС**

|  |  |
| --- | --- |
| Сопротивление паропроницанию, мг/(м2.ч.Па) | не менее 2,0 |
| Сопротивление отслаиванию(адгезионная прочность), кгс/см2, не менее - от бетона, дерева, ПВХ | 0,3 |
| Минимальная температура монтажа | минус 15ºС |
| Температура эксплуатации | от минус 60ºС до + 90 ºС |
| Условный срок эксплуатации, лет | 20 |