**Технические характеристики ленты МП**

|  |  |
| --- | --- |
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
| Прочность связи при отрыве, МПа, не менее: От бетона с грунтом, от стали | 0,1 |
| Характер разрушения | 0,1 |
| Характер разрушения | когезионный |
| Сопротивление паропроницанию, мг/(м2.ч.Па) , не менее | 2,0 |
| Сопротивление отслаиванию(адгезионная прочность), кгс/см2, не менее - от бетона, дерева, ПВХ | 0,3 |
| Сопротивлении текучести, мм , не более | 2,0 |
| Водонепроницаемость, 600Па в течение 72 ч | Отсутствие признаков проникновения воды |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм | Отсутствие трещин на поверхности при температуре минус 350С |
| Минимальная температура монтажа | минус 15ºС |
| Температура эксплуатации | от минус 60ºС до + 90 |
| Условный срок эксплуатации, лет | 20 |