**Технические характеристики Ленты С**

|  |  |
| --- | --- |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке,%, в поперечном направлении | не менее 50 |
| Водопоглощение,% | не более 0,2 |
| Сопротивление текучести, мм | не более 2,0 |
| Прочность связи при отрыве, МПа | не менее от бетона 0,10 |
| Сопротивление паропроницанию | не менее 2,0 м2.ч.Па/мг |
| Предел прочности при растяжении, МПа | не менее В поперечном направлении 0,1 |

**Выбор ширины ленты Ленты С**

Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).