**Технические характеристики Ленты Сд**

|  |  |
| --- | --- |
| Коэффициент паропроницаемости | не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) |
| Прочность сцепления при отслаивании | не менее 0,32 кгс/см2 |
| Водонепроницаемость | 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды |
| Минимальная температура монтажа | - 15°С |
| Температура эксплуатации | от - 60°С до + 90°C |
| Условный срок службы | не менее 20 лет |