Наносить на сухие и чистые поверхности. Слабодержащиеся старые основания удалить. Ранее окрашенные поверхности обработать стабилизирующей пропиткой «Радуга-28». Глянцевые покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль удалить. Бетон, кирпич, штукатурку, шпатлёвку, ГВЛ, ГКЛ обработать укрепляющей  «Радуга-27», проникающей «Радуга-017» или стабилизирующей  «Радуга-28»  пропитками. Дерево, ДВП, ДСП, МДФ, фанеру обработать грунтом для дерева  «Радуга-25». Для получения более качественного покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева  «Радуга-0023». Металлические поверхности обработать грунтом для металла «Радуга-0150». Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, краскопультом при температуре поверхности, эмали и окружающего воздуха не ниже +15°С. Эмаль наносить несколькими слоями до достижения необходимого качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа. Наружные работы проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей. Все заявленные параметры стойкости эмали достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания. Не смешивать с продуктами на основе растворителей. Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки эмали, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.