| ПЕНОГАСИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ «ПС – 1» ЕвроLux Силиконовые пеногасители эффективны при дозировании от 0,005 до 0,1%, химически инертны, нетоксичны, пожаро-взрывобезопасны, обеспечивают пеногашение в различных средах, обладают продолжительным действием в широком диапазоне температур и рН и существенно экономичнее пеногасителей на масляной (органической) основе. |  |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЯЕТСЯ: | Высокоэффективная водная эмульсия на основе модифицированных полидиметилсилоксанов линейной и разветвленной структуры, используется: - при промывке целлюлозы в целлюлозно-бумажном производстве; - в нефтегазовой отрасли в качестве антивспенивающей добавки к буровым растворам и технологическим - жидкостям, а также в процессе аминной очистки природного газа; - в качестве антивспенивающей добавки к смазочно- охлаждающим жидкостям и водоэмульсионным краскам; - во всех процессах с использованием водных растворов ПАВ, в которых нежелательно образование пены. |
| ОСОБЕННОСТИ: | - Универсальный пеногаситель. - Быстрое пеногасящее действие при низких концентрациях. - Длительно сохраняет эффект пеногашения. - Выдерживает многократное и длительное замораживание. - Безопасен в обращении и хранении - Нетоксичен, не горюч, взрывобезопасен. Не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду. |
| УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА: | Пеногаситель упаковывается в полиэтиленовые контейнеры емкостью 1м3, а также другую пластиковую или металлическую тару. Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. |

| СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: | Подача пеногасителя осуществляется обычными дозировочными насосами. Рекомендуется легкое перемешивание. В случае замораживания пеногасителя необходимо обеспечить его самопроизвольное оттаивание в теплом производственном помещении. |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Внешний вид: однородная жидкость белого цвета без механических примесей; Водородный показатель: (рН) 10%-го раствора 6-8; Антивспенивающая способность (объем пены мл): не более 50 Плотность при 20°С: г/см3 0,99-1,02 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: | Гарантийный срок хранения – 9 месяцев со дня изготовления. Условия хранения – при температуре от 0°С до +30 °С. |