Краска для деревянных фасадов PROSTOCOLOR DEFENDER

Описание

Краска для деревянных фасадов PROSTOCOLOR DEFENDER — это акриловая краска с добавлением биоцидов, для защиты деревянных поверхностей, для внешних работ.

Свойства

- Превосходная защита от атмосферных воздействий. Продлевает срок службы древесины.

- Обеспечивает защиту от проникновения воды и предотвращает растрескивание.

- Защищают дерево от гниения, химической коррозии и паразитов. Обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью, атмосферостойкостью, износостойкостью, стойкостью к образованию грибка и плесени.

Назначение

Краска для деревянных фасадов PROSTOCOLOR DEFENDER предназначена для защитно-декоративной отделки наружных деревянных поверхностей (бревна, бруса, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB и тд). Рекомендуется для обработки новых, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами (алкидными, акриловыми, масляными) поверхностей. Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для пола. Выпускается в двух видах:

Основа (база) А - белый, используется в чистом виде, подходит для ручной и компьютерной колеровки.

Основа (база) С – бесцветный, в чистом виде не используется, подходит только для компьютерной колеровки.

Технические характеристики

Массовая доля                                      База А: 47-53%

нелетучих веществ (Сухой остаток) База С: 43-45 %

Плотность                                             База А: 1,29-1,35

База С: 1,17-1,2

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход:

| Рекомендуемая толщина нанесения |  | Теоретический расход |
| --- | --- | --- |
| Мокрый слой | Сухой слой |  |
| 100–150 г/м² | 40–45 мкм | 12–14 м²/л |
| 2 x 100–150 г/м² | 80–90 мкм | 6–7 м²/л |

Данные приведены для неразбавленной краски. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра

Время высыхания

| Показатель (при ТМП=120-160 г/м2) | Температурный диапазон |  |
| --- | --- | --- |
|  | +23 С | +50 С |
| Межслойная выдержка, спустя | 1–2 ч | 15–20 мин |

Продукт можно сушить с использованием сушильной камеры при температуре + 40– 60 ºC.

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

В указанном температурном диапазоне, свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение 14 дней после окраски. Окрашенная древесина, подлежит штабелированию без прокладок из полиэтилена, не ранее чем через 28 дней после окраски.

Внешний вид

матовый

Разбавитель

Вода.

Цвет

Колеруется по системе RAL, NCS, Tikkurila, Parade c выставлением верной фасовки и плотности продукта.

Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади смешивать достаточное количество материала в одном сосуде. Торцевые концы досок обработать особенно тщательно. Перед обработкой следует проверить состояние бревенчатой поверхности и конструкций. В древесине, особенно в местах нахождения сучков, есть смола и другие красящие экстрагирующие вещества, которые в результате колебаний температуры и влажности могут вызвать пигментацию окрашенной поверхности.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Средство перед использованием нужно перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания температура должна быть не ниже +5ºС и относительная влажность воздуха - не выше 80 %.

Рекомендуемые грунтовки IMPREGNANT PROSTOCOLOR

Условия при нанесении

Наносить на чистую сухую поверхность. Влажность обрабатываемой древесины должна быть не более 17 %.

Нанесение

Перед применение тщательно перемешать. Избегать образования пены.

Наносится кистью с натуральной или искусственной щетиной, или распылением.

Безвоздушное распыление: разбавление 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр сопла: 0.018"- 0.023" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 140-180 бар

Комбинированное распыление: разбавление 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр сопла: 0.013"- 0.015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 40-140 бар Вспомогательное давление воздуха: 1-3 бар

Пневматическое распыление: разбавление 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр сопла: 1,6-2,0 мм Давление: 2-3 бар Древесина содержит смолу и другие красящие экстрактивные вещества, особенно в сучках. Колебания температуры и влажности могут вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия в этих местах.

Разбавитель: Разбавление не рекомендуется. При необходимости можно разбавить краску водой до 5%.

Очистка инструмента: вода

Состав: Акриловая дисперсия, специальные масла, воска, вода, силиконовая эмульсия, диоксид титана (для базы А), пленочные биоциды, этиленгликоль, модификаторы реологии, функциональные добавки.

ЛОС: Содержание летучих органических веществ составляет 20 г/л.

Охрана труда: перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках.

Хранение и транспортировка: 24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от +5 до +35 С.

Допускается транспортировка при температуре до -35 С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.