ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед началом работ защитить окружающие поверхности от случайного попадания частиц, напыляемого пенополиуретана. Во время работы обязательно использовать индивидуальные средства защиты: очки, маску, перчатки, а также защитную одежду.

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и утепляемой поверхности от +5°C до +35°C. Температура баллона — от +18°C до +25°C.

- Состав наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира поверхности.

- Снять защитную крышку с баллона. Рабочее положение баллона —  ВВЕРХ ДНОМ.

- Прилагаемую распылительную насадку плотно, до упора, надеть на кончик пистолета.

- На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надёжности соединения.

- Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.

- Рабочие поверхности перед нанесением увлажнить водой.

- При напылении скорость нанесения и ширину факела регулировать нажатием на курок и расстоянием до поверхности. Рекомендуемое расстояние 30–45 см.

- Необходимо учитывать, что толщина напылённого слоя увеличивается в размерах через 15–20 минут. На толщину напыления также влияет скорость перемещения факела.

- Увлажнить нанесённый слой.

- Следующий слой можно наносить через 15-20 минут, предварительно несколько раз встряхнув баллон.

- При остановках в работе более 2–3 минут очищать отверстие распылителя с помощью «Очистителя монтажной пены WELLCLEANER.

__________________________________________________________________________________________

*При температуре +23°C и относительной влажности 50 %

СОСТАВ: 4,4 дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

ХРАНЕНИЕ: температурный режим хранения от +5°C до +25°C. Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом и прохладным месте.