**ПРИМЕНЕНИЕ:**

* Перед началом работ защитить окружающие поверхности от случайного попадания частиц, напыляемого пенополиуретана. Во время работы обязательно использовать индивидуальные средства защиты: очки, маску, перчатки, а также защитную одежду.
* Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и утепляемой поверхности от +5°C до +35°C. Температура баллона — от +18°C до +25°C.
* Состав наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира поверхности.
* Снять защитную крышку с баллона. Рабочее положение баллона — ВВЕРХ ДНОМ.
* Прилагаемую распылительную насадку плотно, до упора, надеть на кончик пистолета.
* На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надёжности соединения.
* Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
* Рабочие поверхности перед нанесением увлажнить водой.
* При напылении скорость нанесения и ширину факела регулировать нажатием на курок и расстоянием до поверхности. Рекомендуемое расстояние 30–45 см.
* Необходимо учитывать, что толщина напылённого слоя увеличивается в размерах через 15–20 минут. На толщину напыления также влияет скорость перемещения факела.
* Увлажнить нанесённый слой.
* Следующий слой можно наносить через 15-20 минут, предварительно несколько раз встряхнув баллон.
* При остановках в работе более 2–3 минут очищать отверстие распылителя с помощью «Очистителя монтажной пены WELLCLEANER.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*При температуре +23°C и относительной влажности 50 %

**СОСТАВ**: 4,4 дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

**ХРАНЕНИЕ:** температурный режим хранения от +5°C до +25°C. Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом и прохладным месте.