Технические условия

Масло для террас PROSTOCOLOR

Назначение

Масло для террас PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 20 готовых цветов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений и пород древесины (включая твердые породы и термодревесину). Предназначено для наружных и внутренних работ, для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для наружных работ применяются только пигментированные (цветные) масла. Бесцветное масло используется только для внутренних работ или под навесом.  Идеально подходит для террас, беседок, садовой мебели, настилов (пол, стены, потолок). Имея в составе твердый воск устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образовывая пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить растворителем PROSTOCOLOR. При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных. Проконсультируйтесь с техническим отделом ТМ PROSTOCOLOR по тел.: 8 (495) 584-00-02.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Шлифовку поверхности рекомендуется производить абразивными материалами зернистостью Р 80-120 (Ель, Сосна), Р 60-120(твердые породы древесины, лиственница). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия глубоких загрязнений на поверхности, нанести моющее средство PROSTOCOLOR WASHER. Старые слои ЛКМ тщательно удалить. Для более долговечной защиты необходимо использовать Масло-Грунт PRIMER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

Нанесение

Перед нанесением масло для террас PROSTOCOLOR необходимо тщательно перемешать в течении 1-3 минут. Цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в оттенке.

Первый слой. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой х/б тканью.

Второй слой. Наносится через 18-24 часа (межслойная сушка) после нанесения первого слоя. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой х/б тканью. Время высыхания второго слоя 24-48 часов. Важно! В течении 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

Рекомендуемое покрытие – 2 слоя. Влажность древесины не должна превышать 17 %.

Оптимальная температура нанесения не ниже +10 С. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

При обработке горизонтальных поверхностей, террасную доску рекомендуется перед укладкой обрабатывать со всех сторон (по кругу). Это защищает древесину от набора влажности с тыльной стороны, сохраняя ее целостность, геометрию и защиту от биопоражений.

Безвоздушное распыление: разбавление 0-5% по объему. Рекомендуемый диаметр сопла: 0.018"- 0.023" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 140-180 бар

Комбинированное распыление: разбавление 0-5% по объему. Рекомендуемый диаметр сопла: 0.013"- 0.015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 40-140 бар Вспомогательное давление воздуха: 1-3 бар

Пневматическое распыление: разбавление 0-5% по объему. Рекомендуемый диаметр сопла: 1,6-2,0 мм Давление: 2-3 бар Древесина содержит смолу и другие красящие экстрактивные вещества, особенно в сучках. Колебания температуры и влажности могут вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия в этих местах.

Обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем PROSTOCOLOR WASHER. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения оного слоя масла.

Важно! Опасность самовозгорания.

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) погрузить в воду, и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению.

Состав

Полимеризированное льняное масло, полимеризированное сафлоровое масло, тунговое масло, воск карнаубский, эфир канифоли, терпентинное масло, алифатический углеводород, бентонит, У/Ф стабилизатор, антисептик, диоксид титана, оксид железа, сиккатив без свинца.

Цвет

20 готовых цветов

Степень блеска

Матовый блеск

Содержание ЛОС

297 г/л

Расход

В один слой - 20 кв.м/л, в два слоя – 10-15 кв.м/л. В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

Важно

Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Температура/Влажность нанесения

+5°C +35°C (При относительной влажности воздуха 40-60%)

Инструмент

Кисть TM PROSTOCOLOR, х/б ткань, пад.

Время высыхания 1 слой

при t+20°C и при влажности 40-60% - 16-18 часов

Время высыхания 2 слоя

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

Полное высыхания и окончательная прочность поверхности наступает через 14 дней.

Фасовка

0,75л; 2,2л; 10л

Срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре -35Сдо +35С.

Рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правила и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.