

**Технические условия**

**Масло для интерьера**

Масло для интерьера PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 15 готовых цветов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений и пород древесины (включая твердые породы и термодревесину). Предназначено для внутренних работ. Идеально подходит для пола, стен, потолка, лестниц, столешниц, деревянных игрушек и других изделий. Сочетая в составе воски пчелиный и карнауба, продукт устойчив к механическим нагрузкам и влаги. Так же за счет применения только натуральных компонентов, масло безопасно для прямого контактирования людей и животных. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры не образовывая пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить растворителем PROSTOCOLOR. При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных. Проконсультируйтесь с техническим отделом ТМ PROSTOCOLOR по тел.: 8 (495) 584-00-02.

 **Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Шлифовку поверхности рекомендуется производить абразивными материалами зернистостью Р 80-120 (Ель, Сосна), Р 60-120(твердые породы древесины, лиственница). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия глубоких загрязнений на поверхности, нанести моющее средство PROSTOCOLOR WASHER. Старые слои ЛКМ тщательно удалить. Для более долговечной защиты необходимо использовать Грунт Impregnant PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

**Нанесение**

Перед нанесением масло для интерьера PROSTOCOLOR необходимо тщательно перемешать в течении 1-2 минут. Цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в оттенке.

Первый слой. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой х/б тканью.

Второй слой. Наносится через 18-24 часа (межслойная сушка) после нанесения первого слоя. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой х/б тканью. Время высыхания второго слоя 24-48 часов. Важно! В течение 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

Рекомендуемое покрытие – 2 слоя. Влажность древесины не должна превышать 17 %.

Оптимальная температура нанесения не ниже +10 С. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

**Обновление**

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем PROSTOCOLOR WASHER. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло для интерьера PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения оного слоя масла.

**Важно! Опасность самовозгорания.**

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой, и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению.

**Состав**

Льняное масло, оксидированное льняное масло, воск пчелиный, воск карнаубский, канифоль, алифатический углеводород, скипидар живичный, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

**Цвет**

15 готовых цветов

**Степень блеска**

Матовый блеск

**Содержание ЛОС**

210г/л

**Расход**

В один слой - 20 кв.м/л, в два слоя – 10-15 кв.м/л. В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

**Очистка инструмента**

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

**Важно**

Цвета Золотой и Арктика не рекомендуется наносить на покрытие, которое будет подвержено механическому воздействию (пол, лестница). Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

**Назначение материала**

Для всех типов деревянных поверхностей, для внутренних работ.

**Температура/Влажность нанесения**

+5°C +35°C (При относительной влажности воздуха 40-60%)

**Инструмент**

Кисть, х/б ткань.

**Время высыхания 1 слой**

при t+20°C и при влажности 40-60% - 16-18 часов

**Время высыхания 2 слоя**

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

Полное высыхания и окончательная прочность поверхности наступает через 14 дней.

**Фасовка**

0,75л; 2,2л,10 л

**Срок годности**

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре -35Сдо +35С.

**Рекомендации**

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правила и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.