

**Технические условия**

 **Масло-Воск для столешниц и мебели ROBUST**

**Назначение**

Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений, а также для термообработанной древесины, внутри помещений. Предназначено для обработки кухонных столешниц, разделочных досок, мебели, деревянной посуды и детских игрушек. Обработанная поверхность, после полного высыхания, безопасна при контакте с продуктами питания. Защищает изделие от растрескивания и появления пятен. Обладает антистатическим свойством. После полной полимеризации масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Устойчив к деформации и легко реставрируется. Удобен в применении. Не содержит растворителя. При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных. Проконсультируйтесь с техническим отделом ТМ PROSTOCOLOR по тел.: 8 (495) 584-00-02.

**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 80 – 240 (в зависимости от плотности древесины). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить [Живичным скипидаром Prostocolor. Старые слои ЛКМ тщательно удалить.](https://prostocolor.ru/skipidar-zivicnyi)

**Нанесение**

Перед нанесением Масло-Воск для столешниц и мебели ROBUST необходимо тщательно перемешать в теченении 1-2 минут. Цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в оттенке.

Первый слой. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.

Второй слой. Наносится через 18-24 часа после нанесения первого слоя. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью и отполировать поверхность войлочной тканью или нейлоновым падом (придает щелковисто-матовый блеск). Время высыхания второго слоя 24-48 часов. Важно! В течении 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

Рекомендуемое покрытие – 2 слоя. Влажность древесины не должна превышать 17 %.

Оптимальная температура нанесения не ниже +10 С. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

**Обновление**

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем PROSTOCOLOR WASHER. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

**Важно! Опасность самовозгорания.**

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой, и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению.

**Состав**

Льняное масло высокой степени очистки, термически обработанное льняное масло, **штандоль сафлорового масла,** тунговое масло, **воск карнаубский,** канифоль, транспарентный пигмент, сиккатив (без свинца). ЛОС 0г/л

**Цвет**

Бесцветный, Дуб,Можжевельник, Палисандр.

**Степень блеска**

Матовый блеск

**Содержание ЛОС**

0 г/л

**Расход**

10-15 кв.м/л в два слоя. В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

**Очистка инструмента**

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем Простоколор, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

**Важно**

Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

 **Назначение материала**

 Для пропитки всех типов деревянных изделий и строений, для внутренних работ.

 **Температура/Влажность нанесения**

 +5°C +35°C (При относительной влажности воздуха 40-60%)

 **Инструмент**

 Кисть ТМ Prostocolor, х/б ткань, валик, ннейлоновый пад.

**Время высыхания 1 слой**

при t+20°C и при влажности 40-60% - 16-18 часов

**Время высыхания 2 слоя**

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

Полное высыхания и окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней.

**Фасовка**

0,75л

**Срок годности**

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре -35Сдо +35С.

**Рекомендации**

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правила и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.