- Описание:

Гирмион Гидро – однокомпонентная жидкая резина для выполнения работ по гидроизоляции, после высыхания образует высококачественную эластичную мембрану со 100% адгезией к основанию, что блокирует доступ воды через покрытие. Данный материал легко наносить на основание со сложным рельефом, геометрией и примыканиями, для нанесения материала подойдет валик или шпатель. Главное его достоинство это простота в использовании и доступность, позволяющее в сжатые сроки выполнить ремонт на небольшом участке без использования дорогостоящих установок для производства работ.

Область применения:

- Ремонт старых кровель

- Устройство новых кровель

- Гидроизоляция автодорожного полотна

- Изоляция подземных конструкций зданий и сооружений, фундаментов

- Гидроизоляция мест ввода инженерных коммуникаций

- Гидроизоляция жилых помещений (душевые, санузлы, прачечные и т.д.)

- Гидроизоляция вертикальных и горизонтальных бетонных и железобетонных поверхностей

- Защита металлических конструкций от воздействия внешней среды

- Характеристики:

| Цвет | Коричневого-черного цвета |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 1,03 |
| pH | 10-12 |
| Условная прочность на разрыв, МПа | 1,5 |
| Относительное удлинение при растяжении, % | >1100 |
| Адгезия с бетоном, МПА | 1.3 |
| Адгезия с Металлом, МПА | 0.95 |
| Содержание сухого вещества, % | 62 |
| Водопоглощение за 24ч, % | 0,10 |
| Диапазон температуры эксплуатации, С | -55 + 90 |
| Температура применения, С | +5 +50 |
| Гибкость при, отрицательных температур, С | - 25 |
| Водонепроницаемость в течении 72 ч. При давлении 0,03 МПа | Не обнаружено |
| Теплостойкость при 100 С, ч | 5 |
| Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,25 |
| Полное отверждение материала, ч | 6-48 (зависимо от окружающей среды и ветра) |
| Вредные летучие вещества не содержит |  |
| Гарантийный срок, месяцев | 12 |

- Подготовка материала:

Перед производством работ необходимо перемешать Гирмион Гидро с помощью строительного миксера в течении 2-3 минут, на низких оборотах

- Выполнение работ:

- Подготовка нового основания:

- Очистить поверхность от грязи, пыли, масел и прочих органических веществ

- Выполнить устройство галтелей в углах примыканий ремонтными составом (для экономии расхода материала и ускорения выполнения работ)

- Соблюдать температуру окружающей среды и основания, не должно быть ниже +5С (за исключением зимней серии до -10С)

Важно! запрещается выполнять работы если после нанесения в течении 24 часов ожидается дождь

- Подготовка старого основания на примере рулонной кровли:

- Очистить поверхность от грязи, пыли, масел и прочих органических веществ

- Удалить отслаивающуюся посыпку жесткой щеткой или мойкой высокого давления

- Просушить поверхности от влаги

- Вскрыть все вздувшиеся участки кровли, выпустить скопившийся пар, влагу и отремонтировать их локально с применением Геотекстиля или методом плавления (если это допустимо)

- Отремонтировать кровельные дефекты такие как трещины, разрывы

- Просушить кровельную изоляция под кровельным ковром при помощи аэраторов

- Соблюдать температуру окружающей среды и основания, не должно быть ниже +5С (за исключением зимней серии до -10С)

Важно! запрещается выполнять работы если после нанесения в течении 24 часов ожидается дождь

- Меры предосторожности:

При выполнении производственных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также использовать специальные защитные костюмы, очки, перчатки. При попадании материала в глаза промыть водой и обраться к врачу.

- Упаковка:

Пластиковые Ведра 5кг, 10кг, 20кг

Металлические Ведра 5кг, 10кг

- Условия хранения:

Хранить материал следует в сухом помещении с температурой не ниже +5 С в неповрежденной заводской таре, с плотно закрытой крышкой. Допустимое время хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

- Контактная информация:

Шаблон гостовский