Premium				     ТУ 2499-007-23118566-2001*

| ## АНТИСЕПТИК ## ФБС+; ## Средство биозащиты ## древесины. |
| --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ. Универсальная защита древесины от широкого спектра биологических агентов её разрушения (насекомых - древоточцев, деревоокрашивающих или складских грибов, дереворазрушающих грибов, в том числе домовых, почвенных, атмосферных и аэроводных, плесневых грибов) в условиях классов службы VI-VIII по ГОСТ 20022.2. Рекомендуется для биозащиты древесины, подверженной гигроскопическому увлажнению (поглощение влаги из окружающей среды) в замкнутом пространстве при слабом проветривании, воздействию периодического увлажнения, в том числе образующегося конденсата и периодического промерзания. Эффективен в качестве биозащитной грунтовки под окраску. |  |  |
| СВОЙСТВА. Premium антисептик «ФБС+» водорастворимый, 3-х компонентный биозащитный состав. Без запаха, обладает высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, древесину не окрашивает, относится к средствам с низкой коррозийной агрессивностью по отношению к чёрным металлам, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается. Защищённая биозащитным препаратом «ФБС+» древесина приобретает стойкость к воздействию биологических агентов её разрушения (бактерий, грибов, насекомых). Пропитка деревянных конструкций Premium антисептиком «ФБС+» увеличивает срок службы древесины от 35 до 45 лет в зависимости от поглощения (удержания) антисептика древесиной и условий её эксплуатации. |  |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ. Premium антисептик «ФБС+», выпускаемый по ТУ 2499-007-23118566-2001*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик». |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Premium антисептик «ФБС+» поставляется в виде готового рабочего раствора. Наличие в растворе мелкодисперсного осадка и механических примесей допускается. Перед применением раствор тщательно размешивается и наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков одним из следующих способов по ГОСТ 20022.6: кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 5-10 минут; пропитка под давлением в специальном оборудовании методом: прогрев - холодная ванна (ПВ), вакуум - атмосферное давление – вакуум (ВАД) и т.п. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Пропиточные работы рекомендуется проводить при положительной температуре окружающего воздуха раствором, температура которого не ниже +10ºС. При отрицательных температурах пропитка выполняется с обязательным подогревом рабочего раствора, до +40 ºС. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не рекомендуется. Пропитанную древесину оберегать от прямого воздействия атмосферных осадков, капельно-жидкостного увлажнения и быстрого высушивания (обработанные конструкции и изделия не сушить перед отопительными приборами и открыто на солнце). Не допускать попадания антисептика на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке. |  |  |
| НОРМА РАСХОДА. При пропитке древесины способом нанесения на поверхность кистью, валиком, распылением, погружением в раствор расход пропиточного раствора 400 г/м2. При обработке способом – ВАД, ВДВ, ПВ - расход пропиточного раствора 40-70 кг/м3. |  |  |
| техника безопасности. Premium антисептик «ФБС+» относится к умеренно опасным веществам (класс опасности III). Растворы препарата «ФБС+» относятся к малоопасным веществам (класс опасности IV), не горючи и не взрывоопасны. К работе с Premium антисептиком «ФБС+» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обученные правилам обращения с химикатами. Работы производить в проветриваемом помещении или на открытой площадке, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены, по окончании работ принять душ. |  |  |
| ТАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. Premium антисептик «ФБС+» транспортируют в герметичной упаковке изготовителя всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах отдельно от пищевых продуктов. Растворы Premium антисептика «ФБС+» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных резервуарах. Гарантийный срок хранения растворов Premium антисептика «ФБС+» - 18 месяцев с даты изготовления. |  |  |
| УПАКОВКА. | В полимерных канистрах по 5л, 10л, 20л В стальных бочках по 200л. | По требованию, возможна упаковка антисептика в тару заказчика. |

СОСТАВ.   Фтористый натрий, борат водорода, карбонат натрия, вода

* Технические условия с действующими изменениями.

| ОГНЕБИОЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 191036, РФ, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж телефон (812) 717.47.02 телефон/факс (812) 717.06.65, 717.45.52 | http: www.Antiseptikspb.ru E-mail: Propitka@аntiseptikspb.ru |
| --- | --- | --- |