| ## Premium АНТИСЕПТИК ## ХМФ+; ТУ 2499-006-23118566-2001* ## Средство биозащиты ## древесины. |
| --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ. Защита деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях IX-XIII классов службы по ГОСТ 20022.2. Объекты защиты: конструктивные элементы из древесины с повышенной пропиточной ёмкостью, в том числе старой и часто загнившей в условиях возможного воздействия атмосферной и почвенной влаги. Особенно эффективен в борьбе с аэроводными и почвенными грибами: деревянные конструкции повышенной влажности и контактирующие с грунтом при медленном просыхании. |  |  |
| СВОЙСТВА. Состав «ХМФ+» водорастворимый, 3-х компонентный, невымываемый антисептик, без запаха, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается. Premium антисептик «ХМФ+» санирует (оздоравливает) древесину, заражённую деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, повреждённую насекомыми - древоточцами, предотвращает их дальнейшее развитие в условиях возможного воздействия атмосферной и почвенной влаги. Лесоматериалы и изделия из древесины, пропитанные Premium антисептиком «ХМФ+», служат от 25 до 45 лет в зависимости от поглощения (удержания) защитного средства древесиной и условий её эксплуатации. |  |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ. Premium антисептик «ХМФ+», выпускаемый по ТУ 2499-006-23118566-2001*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик». |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Premium антисептик «ХМФ+» поставляется в виде готового рабочего раствора. Наличие в растворе мелкодисперсного осадка и механических примесей допускается. Перед применением раствор тщательно размешивается и наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков одним из следующих способов по ГОСТ 20022.6: кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 5-10 минут; пропитка под давлением в специальном оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление-вакуум (ВАД), и т.п. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Пропиточные работы рекомендуется проводить при положительной температуре окружающего воздуха раствором, температура которого не ниже +10ºС. При отрицательных температурах пропитка выполняется с обязательным подогревом рабочего раствора, но не выше +50 ºС. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не рекомендуется. На период фиксации антисептика в древесине (5-10 дней после пропитки) её необходимо оберегать от воздействия атмосферных осадков, капельно-жидкостного увлажнения и быстрого высушивания (обработанные конструкции и изделия не сушить перед отопительными приборами и открыто на солнце). Не допускать попадания антисептика на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке. |  |  |
| НОРМА РАСХОДА. При пропитке древесины способом нанесения на поверхность кистью, валиком, распылением, погружением в раствор, расход пропиточного раствора 600 г/м2. При пропитке древесины под давлением способом ПВ, ВАД, и т.п. расход пропиточного раствора от 50 до 125 кг/м3. Параметры защищённости применительно к конкретному объекту защиты устанавливают по ГОСТ 20022.0 в зависимости от условий эксплуатации, пропитываемости древесины и её сортамента. |  |  |
| техника безопасности. Premium антисептик «ХМФ+» пожаро--и взрывобезопасен, токсичен. Растворы Premium антисептика «ХМФ+» относятся к малоопасным веществам (класс опасности IV). К работе с Premium антисептиком «ХМФ+» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены, по окончании работ принять душ. |  |  |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. Premium антисептик «ХМФ+» транспортируют в герметичной упаковке изготовителя всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах отдельно от пищевых продуктов. Растворы Premium антисептика «ХМФ+» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных резервуарах. Гарантийный срок хранения растворов Premium антисептика «ХМФ+» - 18 месяцев с даты изготовления. |  |  |
| УПАКОВКА. | В полимерных канистрах по 5л, 10л, 20л В стальных бочках по 200л. | По требованию, возможна упаковка Premium антисептика «ХМФ+» в тару заказчика. |

СОСТАВ.   Сульфат меди, натриевый хромпик, фтористый натрий, кислота уксусная ледяная, вода.

* Технические условия с действующими изменениями.

| ОГН ЕБИОЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 191036, РФ, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж телефон (812) 717.47.02 телефон/факс 717.06.65, 717.45.52 | http: www.Antiseptikspb.ru E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru |
| --- | --- | --- |