ЛКМ Спецназначения.

краска для бордюров и бордюрного камня

| НАЗНАЧЕНИЕ | Краска для бордюра и бордюрного камня предназначена для покраски любых бетонных и асфальтобетонных покрытий: бордюрного камня, бетонных лестниц, для разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе, покраски бетонных ограждений, дорожных столбов. Краска применяться для вертикальной разметки в виде линий и обозначений, которые наносятся на части мостов, путепроводов, порталов тоннелей, ограждений, парапетов, бордюров и других дорожных сооружений. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| свойства | Краска имеет экономичный расход. Очень быстро высыхает (не более 30 мин при температуре 20±2оС). Высокая скорость набора твердости при сохранении эластичности пленки. Образует покрытие с высокой стойкостью к истиранию, воздействию воды и солевых растворов. Технологична в использовании (не засоряет форсунки, после применения оборудование легко замывается). Подходят для дорожно-маркировочной техники воздушного и безвоздушного нанесения. |  |  |  |  |  |  |
| технические характеристики | ## Наименование показателей |  |  |  | Требования ТУ |  |  |
|  | Цвет |  |  |  | Белый, желтый, красный, коричневый, черный, синий, серый. |  |  |
|  | Коэффициент яркости покрытия, %, не менее |  |  |  | 70 |  |  |
|  | Плотность, г/см3, не менее |  |  |  | 1,4 |  |  |
|  | Условная вязкость при температуре (20,00,5)С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с , не менее |  |  |  | 70 |  |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % |  |  |  | 60-69 |  |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более |  |  |  | 80 |  |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, мин, не более |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Адгезия к стеклу, баллы, не более |  |  |  | 3 |  |  |
| подготовка поверхности |  | Дорожное покрытие перед нанесением на него краски должно быть сухим, очищенным от пыли, песка, следов жира (масляные пятна) и других загрязнений. Ранее окрашенную поверхность очищают от старого отслаивающегося покрытия. Поверхность, ранее покрытую мелом или известковыми красками, очищают до полного удаления старого покрытия. |  |  |  |  |  |
| подготовка краски |  | Перед применением краску тщательно перемешивают до однородного состояния, при необходимости разбавляют ксилолом в количестве не более 10% от объема материала. Рекомендуется разбавлять краску растворителем ксилол ТМ «Краски КВИЛ». |  |  |  |  |  |
| условия нанесения |  | Нельзя наносить на влажную, мокрую поверхность, при мокром снеге или дожде. Рабочие условия: температура воздуха от +10⁰С до +30⁰С, температура поверхности от +5⁰С , относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3⁰С. |  |  |  |  |  |
| способ нанесения |  | Краску наносят специальными разметочными машинами, а также вручную с помощью валика, кисти или пистолета. |  |  |  |  |  |
| время высыхания |  |  | При температуре воздуха (202)С - не более 30 минут. |  |  |  |  |
| теоретический расход |  |  | Расход краски на однослойное покрытие – 250-300 г/м2. Практический расход краски зависит от техники и способа нанесения, ровности покрытия и вязкости краски. |  |  |  |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  |  | Ксилол. |  |  |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  |  | Беречь от огня! Не использовать вблизи открытого огня и легковоспламеняющихся веществ! При работе с краской работающие должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания и пищеварения. При попадании материла на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания материала в канализацию, водоемы и почву. Более подробная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение |  |  | Хранить краску в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в недоступном для детей месте! При хранении допустимо образование легко размешиваемого осадка, не препятствующего восстановлению первоначальной однородности краски. Тару с полностью высохшими остатками продукта плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов. |  |  |  |  |
| Состав |  |  |  | Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, целевые добавки, растворитель. |  |  |  |
| гарантийный срок |  |  |  | 6 месяцев с даты изготовления. При правильном хранении, в плотно закрытой таре потребительские свойства сохраняются значительно дольше заявленного срока годности. |  |  |  |
| нормативный документ |  |  |  | ТУ 2313-017-45822449-99 |  |  |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |  |  |  |  |