ЛКМ Спецназначения

краска для дорожной разметки АК-511 ДЛЯ ДОРОГ С ИНТЕНСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

| НАИМЕНОВАНИЕ | Краска для дорожной разметки АК-511 - материал с повышенными эксплуатационными свойствами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах и улицах с усовершенствованным покрытием в виде линий (сплошных, прерывистых, зигзагообразных), надписей, стрел, букв, цифр и др. обозначений. Краска может применяться для вертикальной разметки в виде линий и обозначений, которые наносятся на части мостов, путепроводов, порталов тоннелей, ограждений, парапетов, бордюров и других дорожных сооружений. Краска предназначена для дорог с интенсивным движением. |  |  |  |
| свойства | Краска имеет экономичный расход. Очень быстро высыхает (не более 15 мин при температуре 20±2оС). Высокая скорость набора твердости при сохранении эластичности пленки. Образует покрытие с высокой стойкостью к истиранию, воздействию воды и солевых растворов. Технологична в использовании (не засоряет форсунки, после применения оборудование легко замывается). Подходят для дорожно-маркировочной техники воздушного и безвоздушного нанесения. При хранении не образует плотного осадка. Краска может использоваться со стеклошариками. |  |  |  |
| технические характеристики | ## Наименование показателей |  | Требования ТУ |  |
|  | Плотность, г/см3, не менее |  | 1,5 |  |
|  | Условная вязкость при температуре (20,00,5)С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с |  | 120-180 |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее |  | 75 |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более |  | 50 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, мин, не более |  | 15 |  |
|  | Коэффициент яркости покрытия (для белой краски), %, не менее |  | 80 |  |
|  | Адгезия, баллы, не более |  | 1 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2,0)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее |  | 48 |  |
| подготовка поверхности |  | Краску наносят как до начала эксплуатации дорожного покрытия, так и после открытия по нему движения транспортных средств. Дорожное покрытие перед нанесением на него краски должно быть сухим, очищенным от пыли и других загрязнений. Ранее окрашенную поверхность очищают от старого отслаивающегося покрытия. Поверхность, ранее покрытую мелом или известковыми красками, очищают до полного удаления старого покрытия. |  |  |
| подготовка краски |  | Перед применением краску тщательно перемешивают до однородного состояния, при необходимости разбавляют краску толуолом, растворителем Р-4 м в количестве не более 10% от объема материала. |  |  |
| условия нанесения |  | Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не менее 5С и относительной влажности воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3⁰С. |  |  |
| способ нанесения |  | Краску наносят специальными разметочными машинами, а также вручную с помощью валика, кисти или пистолета. |  |  |
| время высыхания |  | При температуре воздуха (202)С - не более 15 минут. |  |  |
| теоретический расход |  | Теоретический расход краски на однослойное покрытие – 400-450 г/м2. Фактический расход краски зависит от техники и способа нанесения, ровности покрытия и вязкости краски. Ориентировочный расход стеклошариков: Введение в объем маркировочного материала - 20-35% Посыпанием на поверхность свеженанесенной разметки – 350-400 г/м2 |  |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  | Толуол, растворитель Р-4. |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Беречь от огня! При работе с краской работающие должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания и пищеварения. При попадании материла на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания материала в канализацию, водоемы и почву. Более подробная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |  |
| Транспортировка и хранение |  | Хранить краску в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в недоступном для детей месте! При хранении допустимо образование легко размешиваемого осадка, не препятствующего восстановлению первоначальной однородности краски. Тару с полностью высохшими остатками продукта плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов. |  |  |
| СОСТАВ |  | Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки, растворитель. |  |  |
| Гарантийный срок |  | 6 месяцев с даты изготовления. При правильном хранении, в плотно закрытой таре потребительские свойства сохраняются значительно дольше заявленного срока. |  |  |
| нормативный документ |  | ТУ 2313-017-45822449-99 |  |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные данный на материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |  |