01.08.2025

г.Минск

Паспорт качества №162-25 от 01.08.2025

Шпильки резьбовые, цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX соответствуют стандарту DIN 975/ ГОСТ 9066-75 и не подлежат подтверждению соответствия существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»

Партия (инвойс):                              20CF43033

Дата производства:                         июнь 2025

Страна происхождения:                Китай

Марка:                                                 STARFIX

Материал:			      Сталь, цинковое покрытие

Производитель: 		     Eco Group Hong Kong Limited, Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong, Китай

| № | Товар | Длина, мм | Кол-во | Единица | Материал | Мин. разрушающая сила, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шпилька резьбовая М5 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 10000 | шт. | Сталь С1008 | 5,68 |
| 3 | Шпилька резьбовая М6 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 18000 | шт. | Сталь С1008 | 8,0 |
| 4 | Шпилька резьбовая М8 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 77000 | шт. | Сталь С1008 | 14,6 |
| 5 | Шпилька резьбовая М10 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 36000 | шт. | Сталь С1008 | 23,2 |
| 6 | Шпилька резьбовая М12 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 21000 | шт. | Сталь С1008 | 33,7 |
| 7 | Шпилька резьбовая М14 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 12000 | шт. | Сталь С1008 | 46,0 |
| 9 | Шпилька резьбовая М16 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 9000 | шт. | Сталь С1008 | 62,8 |
| 10 | Шпилька резьбовая М20 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 2400 | шт. | Сталь С1008 | 98,0 |
| 11 | Шпилька резьбовая М24 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 1200 | шт. | Сталь С1008 | 141,0 |
| 12 | Шпилька резьбовая М27 цинк, кл.пр. 5.8, DIN 975 STARFIX | 1000, 2000 | 450 | шт. | Сталь С1008 | 163.0 |