| ## ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ## ПАФ-ЛСТ; ТУ 2499-003-23118566-98* ## Средство биозащиты ## древесины. |
| --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ. Защита древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов службы I-ХII по ГОСТ 20022.2. Объекты защиты: лаги, балки перекрытий, нижние венцы срубов, доски пола с нижней пласти, оконные и дверные блоки по периметру, деревянные закладные детали и т.п. Особенно эффективна для условий возможного развития домовых грибов и обработки сырой древесины. |  |  |
| СВОЙСТВА. Паста антисептическая фтористая на лигносульфонатах технических «ПАФ-ЛСТ» - водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый антисептик, без запаха, окрашивает древесину в серо-зелёный цвет. Защищённая антисептиком «ПАФ-ЛСТ» древесина приобретает стойкость к воздействию домовых грибов и других биологических агентов её разрушения в условиях слабого проветривания и повышенной влажности защищаемых конструкций. Увеличивает срок службы древесины до 25-30 лет. |  |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ. Антисептик «ПАФ-ЛСТ», выпускаемая по ТУ 2499-003-23118566-98*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик». |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Рабочий раствор антисептической пасты «ПАФ-ЛСТ» готовят на месте потребления путём добавления в пасту-концентрат тёплой (50-60ºС) воды из расчёта на 1 кг пасты примерно 0,2 л воды. Тщательно перемешивают до получения густой сметанообразной массы и наносят на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков с помощью кисти, валика за один-два раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов, обеспечивая нормированный суммарный расход. Обработка мёрзлой и обледенелой древесины не допускается. Температура рабочего раствора пасты «ПАФ-ЛСТ» должна быть не менее +10°С. Пропитанную древесину оберегать от воздействия атмосферных осадков, капельно-жидкостного увлажнения и быстрого высушивания. Обработанные пастой конструкции не должны выходить во внутрь помещения и иметь непосредственный контакт с человеком. |  |  |
| НОРМА РАСХОДА. Расход пасты-концентрата - 300 г/м2, расход раствора пасты - 500 г/м2. |  |  |
| техника безопасности. Антисептик «ПАФ-ЛСТ» пожаро- и взрывобезопасен, токсичен. К работе с пастой антисептической «ПАФ-ЛСТ» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обученные правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены, по окончании работ принять душ. |  |  |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. Пасту «ПАФ-ЛСТ» транспортируют в герметичной упаковке изготовителя всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах отдельно от пищевых продуктов. Антисептик «ПАФ-ЛСТ» хранят в отапливаемых помещениях в герметично закрытой маркированной таре, предохраняя от действий прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения пасты антисептической «ПАФ – ЛСТ» - 12 месяцев с даты изготовления. |  |  |
| УПАКОВКА. | В полимерных вёдрах по 5 кг. В полимерных вёдрах по 20 кг. В п/э бочках по 50 кг. | По требованию, возможна отгрузка пасты «ПАФ-ЛСТ» в тару заказчика. |

СОСТАВ.  Каолин, лигносульфонат технический, натрий фтористый, вода.

* Технические условия с действующими изменениями.

|  | 191036, РФ, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж | http: www.AntiseptikSpb.ru |
| --- | --- | --- |
| ОГНЕБИОЗАЩИТА | телефон (812) 717.47.02 | http: www.Antiseptik.Spb.ru |
| СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | телефон/факс 717.06.65, 717.45.52 | E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru |