СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ И ВЕЛОСИПЕДОВ МС-1900 (аэрозоль)

ТУ 2389−038−45540231−2014

Техническое описание продукта

Смазка для цепей внедорожных мотоциклов и велосипедов представляет собой полусинтетическую высокоадгезивную смазку с противоизносными, антистатическими и антикоррозионными присадками.

Свойства:

- характеризуется высокой проникающей способностью;

- защищает цепь и звезды от коррозии и износа;

- не накапливает абразив (песок и грязь);

- долго удерживается на цепи, не смывается водой;

- снижает шум;

- состав светится в УФ-лучах для контроля нанесения.

Способ применения:

- Очистить цепь от пыли и грязи.

- Интенсивно встряхнуть баллон.

- Нанести смазку на чистую сухую цепь.

- Подождать не менее 15 мин.

- Проверить нанесение УФ светом.

Меры предосторожности:

Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Перед использованием ознакомиться с назначением и способом применения продукта. Беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки. Не сжигать. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°С. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. Использовать на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза или проглатывании обратиться к врачу. После использования баллона утилизировать как бытовой отход. Вредно для водных организмов. Избегать попадания в окружающую среду.

Условия хранения:

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -30 °С до + 40 °С.

Технические характеристики:

| Внешний вид | Желтая высоковязкая жидкость |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3, не более; | 0,7÷0,8 |
| Диаметр пятна износа, мм (время испытания 1 ч, нагрузка 40 кг) | 0,4 |
| Вязкость динамическая, мПа*с при t=20-25°C | 10000÷15000 |
| Избыточное давление в аэрозольной упаковке при плюс 20 °С, МПа (кгс/cм2), при использовании в качестве пропеллента - сжиженных газов и углекислого газа; - сжатых газов | 0,20 (2,0) – 0,60 (6,0) 0,55 (5,5) – 0,90 (9,0) |
| Степень извлечения содержимого баллона, %, не менее | 95 |

Упаковка:

Аэрозольный баллон 400 мл.