Универсальная силиконовая смазка SILICOT Spray

ТУ 2389-038-45540231-2014

Описание

Cиликоновая смазка в аэрозольной упаковке с высокими водоотталкивающими, защитно-консервационными, герметизирующими и антифрикционными свойствами.

Преимущества

- Устойчива к вымыванию водой

- Обладает высокими проникающими свойствами

- Надежно защищает механизмы от коррозии

- Термо- и морозостойка

- Устраняет скрип, защищает от коррозии и обмерзания

Применение

Может применяется в легконагруженных узлах трения скольжения и качения (задвижек, механизмов замков, кранов, направляющих, резиновых уплотнений), а также оборудования для подводного плавания. Предназначена для нанесения на металлические поверхности, резину, дерево пластик.

Рабочий температурный диапазон смазки от минус 50 °С до плюс 230 °С

| Характерные свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Метод оценки | Значение |
| Внешний вид | Визуально | Подвижная прозрачная жидкость |
| Цвет | Визуально | прозрачный |
| Загуститель | - | Силиконовый каучук |
| Плотность, г/см³ | ГОСТ 3900-85 | 0,8-0,87 |
| Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 9.080 | Выдерживает |
| Массовая доля пропеллента в баллоне, % не менее | ГОСТ 32481/ ГОСТ Р 51697 | 20 |
| Степень извлечения содержимого баллона, %, не менее | ГОСТ 32481/ ГОСТ Р 51697 | 97 |