Техническая спецификация литиевых аккумуляторных батарей

WBR серии GPLi12-24

WBR серии GPLi12-24 - литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторные батареи обладают высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз цикличностью использования и уменьшенным на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.

Основные области применения: электросамокаты, электровелосипеды и скутеры, источники бесперебойного питания (UPS) небольшой мощности, возобновляемые источники энергии (солнечная и ветроэнергетика), электроинструмент, измерительное, телеметрическое контрольное и другое технологическое оборудование.

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Кол-во элементов в блоке | 4 |
| Номинальное напряжение | 12,8 В (4 элемента по 3,2 В) |
| Номинальная емкость | 24 Ач |
| Энергоемкость | 307,2 Втч |
| Количество циклов | ˃3000 при 100% разряде при 25˚С |
| Саморазряд | ≤3,5% в месяц при 25˚С |
| Напряжение заряда | 14,6±0,2 В (3,65 В/элемент) |
| Рекомендуемый ток заряда | 0,2С |
| Максимальный ток заряда | 0,5С |
| Метод заряда | При температуре 0˚С ~ 45˚С заряд до напряжения 14,6 В и токе заряда 0,2С. При достижении напряжения 14,6 В ток заряда снижается до 0,02С. |
| Максимальный ток разряда | 1С. Кратковременно (˂3 сек) 50А. |
| Конечное напряжение разряда | 10,0 В (2,5 В/элемент) |
| Температура эксплуатации | Разряд: -20˚С ~ 60˚С; заряд: 0˚С ~ 45˚С; хранение: 0˚С ~ 55˚С |
| Класс безопасности | IP55 |
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Размеры | Длина: 198 мм; ширина: 166 мм; высота: 170 мм |
| Выводы | Под внутренний болт М6 |
| Хранение | Заряженные (40%-60%) в сухом и проветриваемом помещении, избегая контакта с агрессивными химическими веществами и источниками огня и тепла. |
| Транспортировка | Возможна перевозка различными видами транспорта с обеспечением защиты от сильной вибрации, прямых солнечных лучей, влаги и в соответствии с требованиями условий перевозки на видах транспорта. |
| Техническое обслуживание | Содержать аккумуляторы в заряженном состоянии (40%~60%). Производить подзаряд каждые 3 месяца до степени не менее 50%. |
| Меры безопасности | Избегать коротких замыканий. Избегать попадания влаги на аккумуляторы. Исключить условия заряда при экстремально высоких температурах. Исключить механические воздействия на корпус аккумулятора. Не вскрывать аккумуляторы самостоятельно. В случае чрезмерного нагрева, появления специфического запаха или деформации аккумулятора отключить питание и извлечь из оборудования. В случае утечки электролита и попадания на кожу или глаза немедленно промыть проточной водой и обратиться к врачу. |

Зависимость времени разряда от нагрузки

U (В)

Время разряда