Масло гидравлическое марки «Валера -60 0С» / «GLOW PSF»)

ТУ 19.20.29−039−45540231−2017

Техническое описание продукта

Гидравлическое масло «Валера -60 0С» обладает низкой температурой застывания и предназначено для применения в качестве рабочей жидкости в системах гидроусилителях руля, в гидравлических амортизаторах и гидропневматических подвесках автотранспортных средств, соответствующих Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Масло марки «Валера -60 0С»  имеет классификацию по классу вязкости наиболее близкую к 22, группу по эксплуатационным свойствам В, категорию не ниже HR согласно ГОСТ 17479.0, ГОСТ 17479.3 и ГОСТ 28549.5.

СВОЙСТВА:

- температура застывания – минус 60 0С;

- флуоресцирует в УФ-свете;

- соответствует требованиям Denison HF-0, HF-1, HF-2, DIN 51524 T3;

- эксплуатационные свойства на уровне требований VAG  TL 52 146.00; BMW/Mini81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576; MВ 345.0; MAN M 3289; PSA S71 2710; Land Rover STC50519; Volvo 11 61 529, 30741424; GM/Opel  1940 715, 1940 766; Chrysler MS-11655; FORD WSS-M2C204-A2; ZF TE-ML 02K.

РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:  (кратковременно от минус 60 0С)  от минус 40 0С до плюс 130 0С

СОСТАВ:  Масла синтетические IV группы по API, масла смазывающие низкозастывающие, вязкостные, депрессорные, антиокислительные, противоизносные, противопенные присадки, красители, отдушка.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. На стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 0,5 м от стен и 1 м от отопительных приборов. Температура при хранении – не ниже минус 40 °С и не выше плюс 40 °С.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ. Умеренно опасный продукт: 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. При попадании вызывает раздражение кожи, выраженное раздражение глаз, обладает острой токсичностью при вдыхании и для водной среды.

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

При отравлении ингаляционным путем обеспечить доступ к свежему воздуху, снять стесняющую обувь, обеспечить тепло, покой. Дать крепкий чай или кофе; успокаивающие средства (настойка валерианы, пустырника). При воздействии на кожу удалить ватным тампоном или чистой ветошью. Смывать большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза промыть проточной водой в течение 15 мин. При отравлении пероральным путем прополоскать водой ротовую полостью Обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. Не вызывать рвоту искусственным путем. Во всех случаях при необходимости обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Параметр | Значение | Метод |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | однородная прозрачная жидкость зелёного цвета без осадка и посторонних включений | ГОСТ 6794 |
| Содержание механических примесей | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| Содержание воды | «следы» | ГОСТ 1547, ASTM D 96 |
| Вязкость кинематическая, сСт (мм2/с) - при 40 ºС; - при 100 ºС, не менее; - при минус 40 ºС, не более | 16.0…22.0 5.5 1300 | ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708 |
| Температура застывания, ºС, не выше | минус 60 | ГОСТ 20287 (метод А), ASTM D 97 |
| Плотность при 15 ºС, кг/м3 | 830…870 | ГОСТ ISO 3675 |
| Противоизносные свойства на четырехшариковой машине трения: диаметр пятна износа после часового испытания при нагрузке 40 кгс, не более | 0.45 мм | ## ГОСТ 9490 |
| Класс чистоты по ГОСТ 17216 | 21/19/16 | ГОСТ 17216, ГОСТ Р 54013, ГОСТ 12275 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 135 | ГОСТ 4333, ASTM D 92 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,15 | ГОСТ 5985 |
| Воздействие на резину марки NBR: изменение объема и твердости после старения при температуре 100 °C в течение 72 ч, %, не более | ±10 | ASTM D 471 |
| Зольность, %, не более | 0,07 | ГОСТ 1461 |
| Испытание на медной пластине: класс коррозии, не более | 2а | ГОСТ ISO 2160 |
| Противокоррозионные свойства в присутствии воды | выдерживает испытания | ГОСТ ISO 7120 (метод А) |
| Объем пены максимальный, мл - при 24 °C - при 93,5 °C - при 24 °C после 93,5 °C | 150/0 75/0 150/0 | ## ГОСТ 32344 |