**Мульти-смазка проникающая ВАЛЕРА ДОМА**

ТУ 2389-038-45540231-2014(Марка «МС Валера home»)

**Техническое описание продукта**

Проникающая смазка на синтетической основе предназначена для смазывания замков, петель и различных узлов трения. Возвращает подвижность фурнитуре и устраняет скрип надолго. Обладает водоотталкивающими свойствами и работает в широком диапазоне температур. Не воздействует на резину и пластик, не имеет резкого запаха. Домашний мастер Валера Дома поможет в мелком ремонте дома, на даче и автомобиле.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Аэрозольный баллон перед использованием держать при температуре выше +5°С, для обеспечения нужного напора струи.

1. Перед применением встряхнуть флакон
2. Нанести с растояния 10-15 см.
3. Излишки смазки удалить сухой ветошью или тканью.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Баллон не нагревать выше +40°С, беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Хранить в недоступном от детей месте. Вредно при попадании на кожу, вдыхании и проглатывании.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний вид | Маслянистая жидкость желтого цвета |
| Вязкость на вискозиметре ВЗ-4 при 20°С, сек | 15 |
| Температура вспышки, °С | 205 |
| Температура застывания, °С, не более | -50 |
| Плотность кг/м3 | 980 |
| Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения:Диаметр пятна износа при нагрузке 20кгс при 20°С в течение 1часа, мм не более | 0,35 |

**СОСТАВ:**

базовое синтетическое масло>50, антифрикционные добавки <5%, ингибитор коррозии <5%, углеводородный пропеллент(пропан-бутан)<30%.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в сухом помещении при температуре от -30°С до + 40°С в недоступном для детей месте.