ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

№ 20/23/09/2025

в адрес: ООО "Все инструменты»

Наименование и количество:

| 1 |  | Винт нержавеющий с потайной головкой М4х16 DIN 965 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 шт. |  |  |  |  |  |  | L= 16 d= M4мм k= 2.2 мм dk= 7.5 PH= 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производитель-поставщик: «Tong Hwei Enterprice Co. Ltd».

Адрес: IF, No. 339, Gang Yan Rd., Gand Shan Dist. Kaohsiung City 820, Taiwan, R.O.C.

Соответствуют нормативной документации:

ГОСТ ISO 3506-1-2014, DIN 965

сертификат соответствия № POCC RU.З2001.04ИБФ1.ОСП28.606 от 26.10.2023 г.

Материал:

Коррозионностойкая сталь А2

Состав стали:

| Класс стали | Марка | Химический состав, %* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
| аустенитная | A2 | 0,1** | 1 | 2 | 0,05 | 0,03 | 15-20*** | -**** | 8-19 | 4 |

* – приведены максимальные значения, если не указано иное,

** – для аустенитных сталей с минимальным содержанием углерода 0,03% содержание азота не должно превышать 0,22%,

*** – если содержание хрома менее 17%, содержание никеля должно быть не менее 12%,

**** – молибден может присутствовать по решению изготовителя стали. В случае если содержание молибдена влияет на условия применения стали, его содержание должно быть согласовано между изготовителем и потребителем стали.

Механические свойства:

| Класс стали | Марка | Класс прочности | Предел прочности на разрыв Rmа), не менее, МПа | Условный предел текучести Rр0,2а), не менее, МПа | Удлинение после разрыва Аb), не менее, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аустенитная | А2 | 70 | 700 | 450 | 0,4 d |

a) Напряжения растяжения рассчитывают по площади расчётного сечения болта (см. приложение А).

b) Определяют в соответствии с 7.2.4 сравнением фактической длины винта до испытания и составленных после испытания частей.

Среда эксплуатации по ГОСТ ISO 3506:

Значения условного предела текучести Rр0,2 при повышенных температурах в процентах от значений при комнатной температуре:

| Марка стали | Условный предел текучести Rр0,2, % при температуре |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +100 0С | +200 0С | +300 0С | +400 0С |
| А2, А4 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| Значения применимы только для классов прочности 70 и 80. Они носят только справочный характер. В расчётах необходимо учитывать степень агрессивности среды, совместное влияние повышенных температур и нагруженность крепежного узла, принимать во внимание возможность развития ползучести. |  |  |  |  |

Примечание — если болты, винты и шпильки правильно рассчитаны, то сопряженные гайки автоматически им соответствуют. Следовательно, в случае применения при повышенных или низких температурах достаточно учитывать только механические свойства болтов, винтов и шпилек.

Хранение крепёжных изделий согласно ГОСТ 18160-72

Хранение по условиям 5, ГОСТ 15150-69:

Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов.

Температура воздуха, °С: - 50..+ 50

Относительная влажность: У2 по табл.6 ГОСТ 15150-69

Интенсивность дождя: воздействие фактора не учитывается

Солнечное излучение: воздействие фактора существенно меньше

Пыль: воздействие фактора учитывается

Плесневые и дереворазрушающие грибы: воздействие фактора не учитывается.

Генеральный директор 	________________ Лабзин И.И.

(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.