Дата выдачи: 2025.04.13

№ 080525/5155198

Продукт: 6275 grey 280 мл Нейтральный силиконовый герметик

Сертификат соответствия: RU.32468.04ЛЕГО.О10.3853

MSDS № CANHL24029092501

Номер партии: 12042025006

Дата изготовления: 2025.04.12

Срок годности: 12 месяцев

| Наименование показателя | Норма | Результат замера | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | grey, | homogeneous | paste |
| Время пленкообразования (мин) | 5～30 | 20 | Соответствует |
| Твердость по Шору А | 20～40 | 20 | Соответствует |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | ≥1.0 | 1.4 | Соответствует |
| Удлинение (%) | ≥200 | 309 | Соответствует |
| Сползание (мм) | ≤3 | 0 | Соответствует |
| Адгезия | good | bond | good bond |

Примечание: результаты определены при условиях окружающей среды t =+23°С и RH 55%

Условия хранения : хранить в сухом помещении при температуре от +6°С до + 27°С

Заключение : продукция соответствует нормативным показателям

Организация выдавшая паспорт качества

ООО «АЗИАНА СЭЙЛЗ ГРУПП»

Россия, г. Москва,

Коровинское шоссе 10                           м.п.

Ответственное лицо

Генеральный директор                                                           Фирюлин К.В.