Дата выдачи: 2025.03.21

№ 080525/5155198

Продукт: RENZ30B Черный 600 мл Полиуретановый герметик

Сертификат соответствия: RU.32468.04ЛЕГО.О10.3918

MSDS № CANHL24029091701

Номер партии: 20032025314

Дата изготовления: 2025.03.20

Срок годности: 12 месяцев

| Наименование показателя | Норма | Результат замера | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Black, | homogeneous | paste |
| Время пленкообразования (мин) | 20～45 | 25 | Соответствует |
| Твердость по Шору А | 60～65 | 62 | Соответствует |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | ≥8.0 | 9.8 | Соответствует |
| Удлинение (%) | ≥400 | 496 | Соответствует |
| Скорость отверждения (мм/24ч) | ≥3.0 | 3.1 | Соответствует |
| Содержание твердого остатка (%) | ≥98 | 99 | Соответствует |
| Экструдируемость (мл/мин) | ≥60 | 90 | Соответствует |
| Сползание (мм) | ≤0.5 | 0 | Соответствует |

Примечание: результаты определены при условиях окружающей среды t =+23°С и RH 55%

Условия хранения : хранить в сухом помещении при температуре от +6°С до + 27°С

Заключение : продукция соответствует нормативным показателям

Организация выдавшая паспорт качества

ООО «АЗИАНА СЭЙЛЗ ГРУПП»

Россия, г. Москва,

Коровинское шоссе 10                           м.п.

Ответственное лицо

Генеральный директор                                                           Фирюлин К.В.