Гидрофобизатор GOODHIM 700 (концентрат 1:1)

(пропитка водоотталкивающая)

Назначение и область применения:

Эффективное средство защиты строительных материалов (кирпича, бетона, известняка, природного камня, штукатурки, шифера, дерева и др.)  от атмосферной влаги. Предотвращает водонасыщение, обледенение, загрязнение, появление «высолов» и грибковых образований.

Не рекомендуется для обработки облицовочного керамического кирпича!

Не рекомендован для горизонтальных малопористых поверхностей, находящихся длительное время в контакте с водой!

Обязательно после нанесения защитить поверхность от попадания влаги в течении 48 часов!

Основные свойства:

- Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину от 2 до 15 мм.

- Повышает сопротивление воздействию морозов, росы и солей.

- Не препятствует воздухопроницаемости материала.

- Обладает сильным антисептическим действием.

- Не изменяет внешний вид и природную структуру материала.

- Применяется как добавка в цементные растворы (0,5% концентрата от массы цемента), что увеличивает воднонепроницаемость, морозостойкость и минимизирует образование высолов на стадии строительства.

- Обработанные поверхности могут быть окрашены любыми красками не на водной основе, долговечность покраски увеличивается в несколько раз.

Способы применения:

- Работы следует проводить при температуре не ниже +5°С.

- Концентрат необходимо развести водой в соотношении:

- Пористые материалы (натуральный камень, газобетон, пенобетон) – 1 л воды на 1 л концентрата;

- Не пористые материалы (бетон, силикатный кирпич, штукатурка) – 0,7-1,0 л воды на 1 л концентрата.

- Наносить на сухую, очищенную поверхность при помощи валика, кисти, распылителя двумя слоями с промежутком не более 5-10 минут. Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов.

- Срок службы покрытия не менее 7 лет.

- Расход готового раствора: 100-350 мл/м2 – в зависимости от пористости поверхности.

- Во избежание появления белых пятен, необходимо сделать пробное нанесение на небольшом участке поверхности и довести состав до оптимальной концентрации.

Упаковка и фасовка:

Пластиковая канистра 1, 5 и 10л, налив в любую тару.

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев при температуре не ниже +5°С в ненарушенной заводской упаковке. При замораживании и после размораживания препарат не теряет своих защитных свойств.

Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза или на кожу промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав:

Кремнийорганические сополимеры, биоцидные компоненты, ПАВ, вода. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2229-006-03856078-2016.