


Поставка и производство лакокрасочных материалов

	Эмаль КО - 174
СТО 13510926-004-2012

	ТИП
	Материал одноупаковочный. Представляет собой суспензию пигментов в кремнийорганической смоле.

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, балконных ограждений из бетона, для защиты дерева, асбоцемента, силикатного и красного кирпича, для ремонта зданий, ранее окрашенных другими красками, разрушенными до стадии меления. А также для антикоррозионной защиты металлических поверхностей (по загрунтованному металлу).

	ОПИСАНИЕ
	Эмаль атмосферо-, влаго- стойкая. Покрытие эмали морозоустойчиво, паро- и воздухопроницаемо.
Эмаль быстросохнущая, обладает высокой адгезией к бетону, наносится в широком температурном диапазоне от -20оС (на не промерзлую подложку) до +30оС.
После высыхания эмаль образует покрытие с ровной, однородной, матовой поверхностью.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и усло​вий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вер​тикальной поверхности зависит от степени разбавления мате​риала, температуры, метода на​несения, шероховатости поверх​ности и формы изделия


	Внешний вид покрытия

матовое
Цвет:
Стандартная цветовая гамма, колеровка по каталогу RAL
Время высыхания до ст.3 

-при температуре (20±2)0С             
(при минусовой температуре воздуха время сушки увеличивается)
не более 3 часов

Доля нелетучих веществ

по массе    
50-58 %, масс.
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм) при температуре (20±2)0С, сек
30-70
Адгезия пленки, баллы
не более 1
Эластичность пленки при изгибе, мм
не более 3

Твердость пленки по маятниковому прибору, ус.ед.

не менее 0,1 

Теоретический расход на один слой1)

130-150 г/м2
Рекомендуемая толщина одного слоя2)

не менее 40-50 мкм
Рекомендуемое количество слоев
(для антикоррозионной защиты металла)

2-3
3


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Ксилолом, но не более 5% от массы эмали. Недопустимо разбавление другими, не предусмотренными растворителями и смешивание с иными лакокрасочными материалами.

	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
	Ксилол, сольвент, уайт-спирит или другими растворителями, затем мыльной водой.

	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
	В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления.


	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ


	Перед проведением покрасочных работ поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, старого непрочно державшегося покрытия. 
В случае нанесения эмалей на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1 или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Металл загрунтовать грунтовкой ГФ-021(производства ООО «Акрилика») или другой аналогичной грунтовкой, а бетонные, деревянные, оштукатуренные поверхности загрунтовать акриловой грунтовкой (типа ВД грунт глубокого проникновения ООО «Акрилика»).
Запрещается наносить на влажные поверхности.

	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком.

	НАНЕСЕНИЕ
	Перед применением необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости рекомендуемыми растворителями.
Подготовленную эмаль наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от минус 200С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С.
При хранении эмали при минусовых температурах перед применением ее следует выдержать при температуре 200С в течение суток.
Промежуток времени до нанесения очередного слоя 2 часа.

	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Материал огнеопасен, токсичен из-за наличия в нем органических растворителей! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до плюс 40 0С.


625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, 194 тел. (3452) 480-284, 482-210, 482-331

[image: image1.png]Arprrimka



