	[image: image1.png]TURY

SCANDINAVIA





	Грунт-Эмаль МС-102 молотковая
ГОСТ Р 51961-2008 / ТУ 2312-021-48941829-2007



_____________________________________________________________________________
	ОПИСАНИЕ
	Грунт-эмаль для металла с молотковым эффектом, наносится прямо по ржавчине с формулой 3 в 1 (грунт, ингибитор коррозии, финишное покрытие), легко и быстро защищает металл от ржавчины, придаёт красивый внешний вид поверхности.
	

	НАЗНАЧЕНИЕ


	Грунт-эмаль МС-102 "молотковая" предназначена для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей из стали и других черных металлов, очистка которых от ржавчины затруднена. Грунт-эмаль наносится на плотно держащуюся ржавчину (слой до 100 мкм) при окраске гаражей, крыш, решеток и других металлоконструкций. Сочетает свойства ингибитора коррозии, антикоррозийной грунтовки и декоративной эмали, что позволяет ускорить и упростить процесс окрашивания. Создает особо прочное покрытие, стойкое к воздействию воды, растворов кислот и щелочей, минерального масла. Покрытие выдерживает температуру от -40°С до +90°С, может эксплуатироваться в условиях умеренного и умеренно-холодного климата

	


Технические характеристики
	Цвет


	Базовый набор цветов

	Время высыхания до степени 3 при t 0С (20+2), не более


	1 часа

	Плотность, г|cм3


	1,0-1,1
	Расход на один слой 

( в зависимости от способа нанесения)
	1литр на 10-15 м2

	Разбавитель


	 Сольвент, ортоксилол

	Условная вязкость, не менее, с

(по  ВЗ-246 с ø сопла 4 мм )


	120

	Толщина одного слоя
	30-35 мкм
	Толщина покрытия, мкм, не менее
	60-70 


Рекомендации по применению:

	Условия нанесения

  
	· Окраска производится  по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС и  относительной влажности не выше 80 %

· Рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 30 С

	Подготовка поверхности


	· Очистить поверхность от продуктов коррозии, удалить непрочно держащиеся старое покрытие, удалить масляные и жировые загрязнения
· Обезжирить поверхность растворителем (ацетон, Р-4, 646)



	ПРОЦЕСС НанесениЯ


	· Перед нанесением  грунт-эмаль  тщательно  перемешать по всему объёму тарного места, обеспечить температуру грунт-эмали 15-250 С.
· При необходимости разбавить до рабочей вязкости указанными выше растворителями, но не более 8 %
· Избыточное введение растворителя приводит к снижению молоткового эффекта

· При пневматическом нанесении режимы нанесения уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и марки аппарата для нанесения.

· На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием производится нанесение грунт-эмали в виде «полосового слоя» кистью.
· Рекомендуемое количество слоев – 2-4, в зависимости от способа нанесения  ( толщина слоя  30-35 мкм)
· При нанесении грунт-эмали важно соблюдать рекомендации по нанесению и учитывать, что в промежутке от 1 часа до 3 суток после нанесения первого слоя, наносить последующие слои не допускается.
· Размер молоткового эффекта зависит от способа нанесения грунт-эмали, наиболее мелкий рисунок получается при  нанесении методом распыления, валиком можно получить средний рисунок, а при помощи кисти -крупный рисунок

· Оптимально – нанесение грунт-эмали распылителем, причём в несколько проходов, но за один раз, не прерываясь на межслойную сушку

        

	Способы нанесения


	· Пневматическое  распыление

· Кисть
· валик



	Состав

  
	Алкидно-стирольная смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные пигменты, ингибитор коррозии, ортоксилол, сиккативы, целевые добавки.


Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Возможны индивидуальные аллергические реакции.

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её тёплой водой с мылом.
Транспортировка и хранение:
 Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 40°С.
Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления.
_______________________________________________________________________________________________________

Научно-производственная компания «Палитра»

г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д.2  тел.: +7 812 603-45-00, 8 (800) 500-39-75

www.palitra-npk.ru, e-mail: sales@palitra-npk.ru

