Тефлоновая трубка PTFE используется для монтажа пневматических магистралей работающих в условиях высоких температур и агрессивной среды. В настоящее время, материал PTFE (тефлон) является самым устойчивым пластиком к воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, пар, нефтепродукты).

Трубка PTFE обладает идеальными диэлектрическими свойствами, устойчива к воздействию озона и ультрафиолетовых лучей. Рабочая среда: воздух, вода, нефтепродукты, кислоты, щёлочи, концентраты кислот и щелочей.

Рабочая температура: -40°C +260°C Рабочее давление: 10 Атм. Макс. давление: 18 Атм. Цвет: белый матовый.

Преимущества трубки пневматической

- Высокая стойкость к высоким и низким температурам

- Стойкость к коррозии

- Устойчивость к химическим воздействиям

- Повышенная стойкость к механическим повреждениям

- Термостойкие трубки из тефлона PTFE

- Раб. темп: -40 +260 С

- Давление: Рабочее/Разрыва - 15/60 бар

- Температура размягчения: 327 С

- Внутренний диаметр: 6 мм

- Наружный диаметр: 8 мм

- Толщина стенки: 1 мм

Тефлоновая трубка PTFE используется для пневмосистем в условиях высоких температур или содержанием агрессивных веществ. На сегодняшний день, материал PTFE (тефлон) является самым устойчивым пластиком к воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, пары). Пневматическая фторопластовая трубка серии PTFE обладает практически идеальными диэлектрическими свойствами, устойчива к воздействию озона и ультрафиолетовых лучей.