	[image: image1.png]TURY

SCANDINAVIA





	Грунт-Эмаль ХВ
ТУ 2313-001-48941829-2005



_____________________________________________________________________________
	ОПИСАНИЕ
	Однокомпонентный материал  на основе перхлорвиниловой смолы, содержит ингибитор коррозии и антикоррозионные пигменты
	

	НАЗНАЧЕНИЕ


	Предназначена для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, очистка которых затруднена. ХВ может наноситься на плотно держащуюся ржавчину (слой до 50мкм). Грунт-эмаль совмещает в себе свойства ингибитора коррозии, антикоррозийной грунтовки и декоративной эмали. Покрытие из 3-х слоёв грунт-эмали в условиях умеренного и холодного климата сохраняет защитные свойства в течение 4 лет.

	


Технические характеристики
	Цвет


	По желанию заказчика

	Время высыхания до степени 3 при t 0С (20+2), не более


	20-30 минут

	Плотность, г|cм3


	1,1-1,2
	Расход на один слой, г/м2, 

( в зависимости от способа нанесения)
	80-120

	Разбавитель


	 Р-4, ортоксилол

	Условная вязкость, не менее, с

(по  ВЗ-246 с ø сопла 4 мм )


	40-100

	Толщина одного слоя
	20-25 мкм
	Толщина покрытия, мкм, не менее
	40-75 


Рекомендации по применению:

	Условия нанесения

  
	· Окраска производится  по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха от  -20оС до +35оС и  относительной влажности не выше 80 %

· Рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 30 С

	Подготовка поверхности


	· Очистить поверхность от продуктов коррозии, удалить непрочно держащиеся старое покрытие, удалить масляные и жировые загрязнения. Дополнительно обработать места окалины преобразователем ржавчины TURY.
· Обезжирить поверхность растворителем (ацетон, Р-4, 646)



	ПРОЦЕСС НанесениЯ


	· Перед нанесением  грунт-эмаль  тщательно  перемешать по всему объёму тарного места, обеспечить температуру грунт-эмали 15-250 С.
· При необходимости разбавить до рабочей вязкости ортоксилолом или Р-4, но не более 8 %
· На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием производится нанесение грунт-эмали в виде «полосового слоя» кистью.
· Рекомендуемое количество слоев - 3  (толщина слоя  20-25 мкм)
· Межслойная сушка 20-30 минут
· При отрицательной температуре воздуха время межслойной сушки увеличивается в 2-3 раза
        

	Способы нанесения


	· Пневматическое и безвоздушное распыление

· кисть

· валик




	Состав

  
	 Перхлорвиниловая смола, растворители, антикоррозионные пигменты, ингибитор коррозии, функциональные добавки.


Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Возможны индивидуальные аллергические реакции.

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её тёплой водой с мылом.
Транспортировка и хранение:
 Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30°С до плюс 35°С.
Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.
_______________________________________________________________________________________________________

Научно-производственная компания «Палитра»

г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д.2  тел.: +7 812 603-45-00, 8 (800) 500-39-75

www.palitra-npk.ru, e-mail: sales@palitra-npk.ru

