	™ БОР

Антисептик кроющий AQUA БОР                                         



	ОПИСАНИЕ
	Антисептик кроющий AQUA БОР изготовлен на основе акриловой дисперсии, с добавлением воды, восковой добавки, антисептика, УФ-фильтра, пигментов, наполнителей и целевых добавок.


	назначение
	Для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Декоративная обработка  и защита древесины от влаги, гниения,  плесени, синевы, потемнения, выгорания.

	Область

применения


	По деревянным поверхностям снаружи и внутри помещений: фасады домов, садовые строения, беседки. На окрашиваемых строениях должны быть отливы, уклоны для исключения постоянного контакта с водой.
По материалам на основе древесины (ДСП, фанера) - внутри помещений и снаружи под навесом: стены, потолки.
Не применять для окрашивания пола, ступеней, перил, мебели, изделий, подвергающихся штабелированию, контакту с другими поверхностями или механической нагрузке. Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне - и биозащитными пропитками, отбеливающими составами.


	свойства
	Экологичен, не содержит органических растворителей. Образует атмосферостойкое защитное покрытие для древесины, устойчивое к перепадам температур от -40ºС до +40ºС. Отличается хорошей укрывистостью, эластичностью и паропроницаемостью, выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств. 


	технические 

характеристики
	Цвет 
	Цвета леса - матовый шалфей, хвойная тень, смолистая кора, графитовый мох; 
северные тона - снежная вуаль, пепельный туман, голубой ледник, полярная ночь; 
солнечная палитра - мед акации, теплый песчаник, золотой дуб.

	
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
	22

	
	Кажущаяся вязкость по Брукфильду (шпиндель № 6, скорость 20 об/мин), мПa∙с
	2500-4500


	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) (С, ч, не более  
	4

	
	Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее
	0,10

	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) (С
	

	
	- воды, ч, не менее
	24

	
	- 0,5 % раствора моющего средства, мин, не более
	30

	
	рН, не менее
	8

	
	Степень перетира, мкм, не более
	30

	
	Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более
	100

	
	Морозостойкость, цикл, не менее
	5

	
	Смываемость, г/м2, не более
	1

	подготовка 

поверхности
	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и очищенной от пыли. Ветхую древесину необходимо отшлифовать до ее здорового слоя. Трещины и неровности зашпатлевать, высушить, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. 

С ранее окрашенных поверхностей необходимо удалить непрочные слои старого покрытия, всю поверхность зашкурить, очистить от пыли и жировых загрязнений с помощью воды с добавлением моющего средства и высушить. 
Антисептик можно наносить на поверхности, ранее окрашенные алкидными эмалями (типа ПФ-115), предварительно отшлифованные и очищенные от пыли.



	ПОДГОТОВКА 
кроющего 
антисептика
	Перед применением кроющий антисептик тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 10 % от объема. При окрашивании больших поверхностей антисептиком одного цвета, но разных партий, во избежание разнооттеночности материал необходимо смешать в одной емкости.


	условия 
нанесения
	Кроющий антисептик можно наносить при температуре окружающего воздуха не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.


	способ нанесения
	Кисть, валик, краскораспылитель.

	время 
высыхания 
	Межслойная сушка – 4 ч. Набор прочности покрытия - до 7 суток при температуре 18-22ºС и относительной влажности воздуха не более 65 %.  Исключить попадание воды на окрашенную поверхность в течение 2-х суток после нанесения. При длительном контакте с водой допускается побеление покрытия, исчезающее после высыхания. 


	Колеровка
	Ручная и автоматическая колеровка колерными универсальными пастами по каталогам RAL, NCS, NOVA.


	количество 
слоев 


	Антисептик наносят в 2 слоя для покрытий, эксплуатируемых внутри помещений и в 2-3 слоя для покрытий, эксплуатируемых снаружи. Толщина однослойного покрытия не более 40 мкм.


	расход 
	100-120 г/м2 на однослойное покрытие


	очистка 
инструментов
	Сразу после окончания окрасочных работ инструменты промыть водой.


	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Не токсичен, пожаровзрывобезопасен. При нанесении материала избегать контакта с открытыми частями тела использовать перчатки, средства защиты глаз и дыхательных путей). При попадании в глаза, рот и кожные покровы промыть водой. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! Беречь от детей! Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.


	Транспортировка 

и хранение
	В плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С. Допускается 5 циклов замораживания-оттаивания, размораживать при комнатной температуре (около +20 °С) не менее 24 часов. 


	УТИЛИЗАЦИЯ
	Пустую тару или тару с полностью высохшими остатками продукта плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов.


	ГАРАНТИЙный срок
	24 месяца с даты изготовления.



	нормативный 

документ


	ТУ 20.30.11-157-54651722-2020

	СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
	Свидетельство о государственной регистрации 
Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

	Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. 
ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г.  Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.



Актуализация – 01.2026                  Настоящее техническое описание заменяет все ранее выпущенные.


