Рекомендации по проведению окрасочных работ

красками фасадными водно-дисперсионными

™ «White line»

Технологический процесс окрашивания красками водно-дисперсионными фасадными осуществляется в следующем порядке:

- Подготовка поверхности

- Грунтование

- Окрашивание

- Подготовка поверхности

Перед окрашиванием зданий необходимо провести оценку состояния поверхности, водоотводных систем зданий (состояние жестяных карнизов крыши, водосточных труб, наружных подоконников, водоотводов балконов), установку пожарных лестниц, флагштоков, светильников, рекламных щитов, архитектурных деталей.

Возможные дефекты и различные поражения поверхности, методы их устранения приведены в таблице.

| Дефекты поверхности |  | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Пыль, грязь | Удаление мойкой высокого давления |
|  | Старая отслаиваемая краска | Удаление скребком, жесткой проволочной щеткой, пескоструйная очистка |
|  | Швы, трещины и повреждения | Небольшие дефекты (до 2 мм) зашпатлевать. Крупные трещины и рассохшиеся швы освободить от грязи, пыли и раскрошившегося старого раствора, затем заделать цементным раствором. Оставить на 3-4 недели для полного высыхания. |
|  | Солевые пятна (высолы) | Поверхность следует очистить от высолов с помощью чистой воды и жесткой проволочной щетки, а затем тщательно промыть сверху вниз, для того чтобы удалить грязь и рыхлые поверхностные частицы. Поверхность высушить. |
|  | Плесень, мох | Необходимо полностью удалить и обработать водным раствором хлорной извести в пропорции 1:3 или биоцидным составом и затем тщательно промыть стены чистой водой. Поверхность высушить. |
| Внимание! Не используйте для очистки кислотные и другие химические растворы, пользуйтесь обычной водой. Все поверхности и предметы, которые не подлежат покраске, должны быть скрыты защитной пленкой. |  |  |

Новая бетонная поверхность

- Свежеподготовленная бетонная поверхность считается сухой по истечении 20 дней формирования поверхности при температуре воздуха не менее 15°С.

- Образовавшиеся в процессе высыхания соли и сухую цементную пыль удалить стальной щеткой. Формовочное масло – промывкой под высоким давлением. Цементный клей – промывкой с песком или легкой дробеструйкой.

- Если бетонная поверхность очень гладкая, ее необходимо загрубить алмазным шлифованием или мокрой пескоструйкой для обеспечения достаточного сцепления.

ранее окрашенная бетонная поверхность

- Очистить от грязи, пыли, старую краску очистить до основания (кроме прочного покрытия фасадных красок на водной основе).

- Швы, трещины и повреждения очистить и заделать бетонным раствором или раствором на цементном связующем.

штукатурка

- Очистить от грязи, пыли, солей стальной щеткой или промывкой под давлением.

- Аккуратно удалить отслаивающиеся слои старого покрытия, чтобы избежать повреждения прочной штукатурки.

- Оценить состояние штукатурки. Простукиванием можно обнаружить отскакивающие от основания слои штукатурки (глухой звук). Как правило, если повреждения составляют более 30% общей площади фасада, целесообразно, восстановить штукатурку полностью.

- Поврежденный участок штукатурки снять в виде прямоугольника. Определить состав старой штукатурки. Если ремонтный раствор отличается от первоначального, восстановленный участок, под влиянием температуры и влаги может отслаиваться или повреждать прилегающие слои старой штукатурки.

- Восстановленные места штукатурки выровнять по прилегающим участкам, чтобы они не отличались от остальной поверхности.

- Восстановленные места затвердевают в течение 3-4 недель при температуре не ниже +15°С.

- Оштукатуривать поверхность рекомендуется до прихода осенних осадков и заморозков, чтобы избежать разрушений.

- Если в штукатурку добавляется морской песок, то он должен быть предварительно промыт водой, но и тогда качество штукатурки как материала уступает штукатурке с речным песком, что отражается на качестве отделки.

- Известковые штукатурки необходимо выровнять фасадной финишной шпатлевкой на основе цемента.

кирпичные поверхности

- Поверхности из красного, силикатного и др. кирпича, как правило, не окрашивают.  Наилучший метод обработки кирпича – это штукатурка с последующим окрашиванием.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Погода при окрашивании (грунтовании) имеет решающее значение для окончательного результата. Нельзя приступать к окраске в случае образования росы, начала дождя, снега, сильного ветра, тумана. После дождя проводить окрашивание можно лишь через 2-3 дня выдержки при температуре не менее 10ºС.

При жаркой солнечной погоде фасад необходимо затенить для предотвращения неравномерного высыхания краски.

Таким образом, условия для окраски создаются при неярком солнечном свете, без дождя, при температуре от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Температура лакокрасочных материалов должна быть не менее +15°С.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Краску наносят валиком, кистью или краскораспылителем. Для качественной окраски труднодоступных мест и элементов сложной конструкции рекомендуется использовать установки безвоздушного распыления.

- грунтование

Грунтовка хорошо укрепляет основание, обеспечивает оптимальные условия для нанесения шпатлевки, создает равномерно впитывающий слой, значительно снижает расход отделочных покрытий.  Для грунтования рекомендуется использовать Грунтовку глубокого проникновения ™ «White line».

Грунтовка готова к применению и не требует разбавления.

В зависимости от пористости поверхности определяют количество слоев грунтовки. На сильно рыхлые основания и основания, подверженные воздействию влаги, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. Необходимо предварительно провести тестовое испытание на неответственном участке.

Время высыхания однослойного покрытия грунтовки при температуре (20±2)°С – от 30 мин до 2 ч.

Расход на однослойное покрытие составляет 100-200 г/м2 (в зависимости от пористости поверхности).

Покрывной слой краски можно наносить не ранее, чем через 6 часов.

ШПАТЛЕВАНИЕ

Перед окрашиванием необходимо выровнять поверхность - зашпатлевать мелкие поры, трещины, выемки шпатлевкой фасадной финишной, затем снова провести грунтование Грунтовкой глубокого проникновения ™ «White line».

- ОКРАШИВАНИЕ

Краску ВД фасадную ™White line наносят в два слоя. Перед применением краску тщательно перемешивают, при необходимости возможно разбавление водой, но не более 10% от объема.

Для достижения равномерного тона поверхности рекомендуется приготовить достаточное количество краски в одной емкости.

Краска наносится в два слоя с межслойной выдержкой – не менее 2 ч при температуре (20±2)°С. При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки межслойной выдержки и времени высыхания краски увеличиваются.

Окончательные свойства краска приобретает не менее, чем через 7 суток. В течение этого времени покрытие необходимо защищать от воздействия перепадов температуры, от воздействия атмосферных осадков.

Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)ºС – 1 час.

Расход краски на однослойное покрытие по гладкой поверхности составляет 140-180 г/м2. Расход краски указан ориентировочно и может варьироваться в зависимости от способа нанесения, типа и подготовки поверхности, квалификации мастера.